АЛГОРИТМ РАЧЕТА УСТОЙЧИВЫХ РАВНОВЕСИЙ СИСТЕМЫ С РАЗУПРОЧНЯЮЩИМСЯ ЭЛЕМЕНТОМ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОСТОЙ ИТЕРАЦИИ

Бурмашева Н.В.

Екатеринбург, Россия

Рассмотрим механическую систему, осуществляющую трехосное растяжение единичного элементарного куба 4, посредством трех стержней 1, 2 и 3. Кубический элемент 4 выполнен из упруго пластического материала. Стержни линейно упругие, их жесткость при растяжении равна . Три грани куба присоединены цилиндрическими шарнирами  к жестким стенкам, к другим трем граням такими же шарнирами присоединены упругие стержни таким образом, что куб при деформировании может принимать только форму прямоугольного параллелепипеда. Стержень 1 передает на образец 4 растягивающую нагрузку, определяемую задаваемым свободному концу данного стержня  перемещения . Стержни 2 и 3, свободным концам которых задаются продольные перемещения соответственно, также передают растягивающую нагрузку на кубический образец.

Кубический образец 4 имеет такую геометрию, что  удлинения граней по величине равны деформациям растяжения . По граням куба действуют параллельные равномерно распределенные усилия, равнодействующие которых есть величины , определяемые так же элементарной теорией напряжений. Нагружение системы происходит при постоянной температуре и столь медленно, что возможно пренебречь динамическими эффектами. На рисунке показана схема крепления и нагружения.

Свойства материала кубического образца 4 при трехосном растяжении заданы в общем случае выпукло-вогнутым потенциалом:

.

Этот потенциал описывает состояния материала образца на всех стадиях его деформирования (устойчивых и неустойчивых). Таким образом, учитывается как состояние упрочнения материала, так и состояние разупрочнения. Требуется найти характеристики всех устойчивых положений равновесия данной  механической системы.

При жестком нагружении состояние механической системы описывает потенциальная функция

,

где первая группа слагаемых - это энергия упругих деформаций линейно упругих стержней, второе слагаемое – потенциал напряжений. Здесь - модуль Юнга,  - коэффициент Пуассона. Параметры   играют роль параметров управления системой, а параметры    - параметров состояния системы.

Положения равновесия данной механической системы определяются из решения уравнений

,                                          (1)

т.е. параметры равновесия являются критическими точками потенциальной функции  . Здесь запятой обозначены частные производные по соответствующим параметрам состояния.  Далее запишем получившуюся систему уравнений в векторно-матричной форме:

(2)

где

, .

Далее к полученному векторному уравнению применим метод простой итерации и выясним его механический смысл применительно к поставленной задаче.  Для упруго пластического материала  справедливо разбиение полной деформации  на пластическую  и упругую () составляющие. Далее для упруго пластического материала выписываем определяющее соотношение ,  здесь  - матрица модулей упругости. Для определения пластической деформации  используем инкрементальный закон пластичности

,

где   - матрица инкрементальных жесткостей с компонентами .

Теперь уравнение (2) для случая упругопластического материала принимает вид

(3)

Далее в уравнение (3) подставляем инкрементальный закон пластичности  и преобразуем получившееся уравнение к следующему виду:

Обозначим 	. Тогда получаем операторное уравнение

,

для решения которого  применяем метод простой итерации, а именно,

На основе полученной итерационной схемы достаточно легко устанавливается механический смысл метода простой итерации в данной задаче. Он заключается в корректировке основного упругого решения решениями корректирующей задачи по определению напряжений при наличии остаточных деформаций.

Известно, что метод сходится, если в условии сходимости константа Липшица  будет меньше единицы. Тогда реализуется принцип сжимающих отображений. Величина этой константы определяется производной по Фреше оператора . Имеем:

.

Метод расходится, когда вырождается матрица Гессе потенциальной функции системы. Таким образом, в тот момент, когда начинает расходиться построенный итерационный метод, система теряет свою устойчивость.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 13-08-00186) и молодежного гранта УрО РАН (проект 14-1-НП-298).

Литература.

- В.В. Стружанов, Е.Ю. Просвиряков, Н.В. Бурмашева. Об одном методе построения единого потенциала. Вычисл. мех. сплош. сред. 2009, Т.2, №2, 96-107.

- В.В. Стружанов, В.И. Миронов. Деформационное разупрочнение материала в элементах конструкций. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1995.

- В.И. Арнольд, А.Н. Варченко, С.М. Гусейн-Заде. Особенности дифференцируемых отображений. Классификация критических точек, каустик и волновых фронтов. М.: Наука,1982. 304c.

- Р. Гилмор. Прикладная теория катастроф: в 2х книгах.Кн.1. М.: Мир,1984. 350c.

- М.А. Красносельский. Приближенное решение операторных уравнений. М.: Наука, 1969. 419с.