ТЕНЗОРНЫЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ УПРУГИХ И ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ

Соколкин Ю.В., Макарова Е.Ю.

Пермь, Россия

При прогнозировании упругих и прочностных свойств однонаправленных волокнистых композитов привлекается постановка нелинейной краевой задачи микромеханики композитов для макрооднородной макроанизотропной среды, учитывающая стадию структурного накопления микроповреждений. Для описания структурного разрушения, расчета траекторий деформирования и прогнозирования прочностных свойств композитов в определяющие соотношения, связывающие компоненты тензоров микронапряжений  и микродеформаций , наряду с тензором структурных модулей упругости  вводится материальный носитель – тензор микроповреждений , задаваемый явным образом на основе теории малых упругопластических деформаций и зависящий от инвариантов тензоров структурных напряжений  и деформаций  (h=1, 2, 3):

,

где  — единичный тензор четвёртого ранга,  — единичный тензор второго ранга.

Таким образом, в качестве математической модели процесса квазистатического деформирования и разрушения ставится детерминированная или стохастическая задача механики композитов:

; ;

(1)

; ; ,

где  — структурные перемещения,  и  — соответственно заданные поверхностные нагрузки и граничные перемещения.

На стадии дисперсного накопления микроповреждений поля структурных модулей упругости и структурных повреждений являются локально-эргодическими. В этом случае устанавливается связь между пульсациями структурных деформаций  и структурными деформациями  в регулярной среде сравнения посредством функционала :

. 								(2)

Тензор структурных микроповреждений матрицы считается известным согласно теории малых упругопластических деформаций. Законы деформирования волокон считаются упругими вплоть до разрушения.