# УДК 621.762

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

УСАДОК ПОРОШКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

НА ОСНОВЕ КУБИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА.

Е.Е. Соколовская, Д.А.Кондратьев, Н.Е. Агарова,

Л.М.Яковлева, А.Б.Лебедь, С.А. Каменев

ОАО «Уралэлектромедь», г. Верхняя Пышма 624080, ул. Ленина №,1

e-mail:   L.Yakovleva@elem.ru

Медные порошки предназначены для изготовления, главным образом,  мелких деталей методами порошковой металлургии - прессованием с последующей термической обработкой.  Готовые изделия  должны обладать рядом свойств: определенной электропроводимостью, твердостью, пределом прочности на растяжение после термообработки, а также величиной усадки – изменением геометрического размера  готовой детали по сравнению с размером сырой прессовки.

Работа направлена на установление зависимости  величины усадки спеченных образцов от гранулометрического состава исходного порошка с учетом технологических параметров процесса: давления прессования и температурного режима спекания порошков.

Эксперимент проводили на медном порошке марки ПМС-Н(0). Порошок рассевали на три фракции с размерами частиц  от 0 до 45 мкм (Х2), от 45 до 100 мкм (Х1), от 100 до 224 мкм (Х3). Из полученных трех фракций, готовили смеси (таблица 1) с добавлением пластификатора – стеарата цинка – в количестве 0,7 % (масс.). Смеси перемешивали в лабораторном смесителе в течение 30 мин. Детали прессовали на прессе ТРА-50-2. Изготавливали образцы плотностью 6.9, 7.3, 7.6 г/см3 по 3 детали на каждую плотность. Затем определяли геометрические размеры полученных прессовок (рисунок 1) и  рассчитывали их плотность. Спекание образцов проводили в ленточной печи CREMER в восстановительной атмосфере эндогаза (время спекания 55 мин, температура  по зонам 780/780/1030-1040/1030-1040/1030-1040˚С). После спекания определяли геометрические размеры деталей и рассчитывали величину усадок.

H

B

D

C

А

Рис. 1 Эскиз образца перед испытанием на растяжение.

Для установления регрессионной зависимости величины усадок спеченного изделия от состава шихты использовали метод планирования эксперимента (кубическая модель) [3]. Содержание каждой из трех фракций в шихте принимали за независимые переменные факторы X1, X2, X3, соответственно, (где X1+ X2+ X3=1), а изучаемое свойство за отклик Y. В качестве отклика в настоящей работе рассматривается величина усадки по высоте образца. Поскольку усадки зависят также и от плотности прессовок, соответственно получаем  три вида откликов для полученных изделий. Матрица планирования соответствовала кубической модели (таблица 1).

Таблица 1 – Матрица планирования эксперимента: доля фракций в шихте: Х1 – 45-100 мкм; Х2 – 0-45 мкм; X3 – 100-224 мкм.

| № шихты | содержание фракций, (масс. доля) |  |  | Отклик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 : “45-100” | X2 : “0-45” | X3 : “100-224” |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | y1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | y2 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | y3 |
| 4 | 1/3 | 2/3 | 0 | y122 |
| 5 | 2/3 | 1/3 | 0 | y133 |
| 6 | 1/3 | 0 | 2/3 | y233 |
| 7 | 2/3 | 0 | 1/3 | y112 |
| 8 | 0 | 1/3 | 2/3 | y113 |
| 9 | 0 | 2/3 | 1/3 | y223 |
| 10 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | y123 |

После обработки результатов в соответствии с теорией планирования эксперимента по кубической модели получили три уравнения регрессии, описывающие связь значения усадки изделий определенной плотности с составом шихты.  Усадку (%)  для образцов с плотностью 6,9 г/см3 обозначили через у1, и соответственно через у2 и у3 -  усадки для образцов с плотностью 7,3 г/см3 и  7,6 г/см3:

y1 = 4,57·x1 + 6,4·x2 + 3,28·x3 - 0,75·x1·x2 - 2,14·x1·x3 - 1,96·x2·x3 - 0,71·x1·x2·(x1 - x2) + +1,01·x1·x3·(x1 - x3) + 2,5·x2·x3·(x2 - x3) + 6,99·x1·x2·x3				(1)

y2 = 3,62·x1 + 5,19·x2 + 2,74·x3 - 0,2·x1·x2 - 1,98·x1·x3 - 1,69·x2·x3 - 0,65·x1·x2·(x1-x2) –      –1,17·x1·x3·(x1 - x3) + 4,07·x2·x3·(x2 - x3) + 6,48·x1·x2·x3				(2)

y3 = 2,68·x1 + 3,98·x2 + 2,21·x3 - 1,93·x1·x2 - 1,3·x1·x3 - 2,43·x2·x3 + 5,74·x1·x2·(x1-x2) +     + 1,17·x1·x3·(x1 - x3) - 3,08·x2·x3·(x2 - x3) + 18,14·x1·x2·x3				(3)

Полученные уравнения полезны в нескольких отношениях. По величине и знаку коэффициента, стоящего перед независимыми переменными, можно судить о направлении и степени влияния содержания той или иной фракции в шихте на значение параметра оптимизации (отклика). Кроме того, по уравнениям (1-3) можно составить подробную диаграмму (рис.2) «состав-свойство». В данном случае это «Степень усадки спеченного изделия  - содержание фракций X1, X2 и X3 в шихте» для изделий с различной плотностью. Задаваясь величиной усадки можно рассчитать состав шихты, при которой такая усадка будет реализована в результате термической обработки.

Таблица 3 – Основные показатели диаграмм «состав-свойство».

| Плотность прессовки, г/см3 | Максимальная усадка |  |  |  | Минимальная усадка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение, % | Состав шихты, массовая доля |  |  | Значение, % | Состав шихты, массовая доля |  |  |
|  |  | 45-100 | 0-45 | 100-224 |  | 45-100 | 0-45 | 100-224 |
| 6,8-6,9 | 6,4 | 0 | 1 | 0 | 3,1 | 0,1-0,3 | 0 | 0,7-0,9 |
| 7,2-7,3 | 5,19 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 0,1-0,2 | 0,8-0,9 |
| 7,6-7,7 | 3,98 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 0,15-0,35 | 0 | 0,65-0,85 |

Согласно рисунку 2 а-2 в, значения усадок зависят от компонентного состава шихты и от плотности ее упаковки при прессовании. По мере увеличения содержания одной из фракций величина усадки меняется нелинейно.

Рис.2 Диаграммы состав- свойство (усадка по высоте у) при разных плотностях прессовок, г/см3: а – 6,9; б – 7,3; в – 7,6.

Проведенное исследование показало, что свойства спеченных заготовок зависят от гранулометрического состава компонентов металлического порошка в шихте,  плотности спрессованного изделия, режима обжига и т.д. Методом планированного эксперимента (кубическая модель) удалось получить  регрессионные соотношения, связывающие величину усадок с составом шихты для разных условий. Диаграммы «состав - свойство» позволяют прогнозировать величину усадки в зависимости от условий прессования и состава шихты. В свою очередь, эти диаграммы могут быть использованы для поиска состава шихты при заранее заданной степени усадки.

Литература

1.Порошковая металлургия. Спеченные и композиционные материалы. Под ред. В. Шатта. Пер. с нем. М., “Металлургия”, 1983. 520 с. с ил.

2. Основы порошковой металлургии. Бальшин М.Ю., Кипарисов С.С. М., “Металлургия”, 1978. 184 с.

3. Зедгинидзе И.Г. Планирование эксперимента для исследования многокомпонентных систем. М., “Наука”, 1976, стр.390.