Описание Трения на поверхности контакта полосы с валком при прокатке

Соловей В. Д.

Екатеринбург, Россия

В работе [1] касательные напряжения трения при наличии скольжения на контактной поверхности полосы с валком описываются законом трения Прандтля-Ильюшина ([2]), использующим законы трения Прандтля

|pt| =K							(1)

и Кулона

|pt| =q|pn|.						(2)

Здесь pn и pt-нормальная и касательная компоненты поверхностного напряжения соответственно; K-пластическая постоянная (предел текучести материала полосы на сдвиг); q-коэффициент трения.

На рис 1 приводится распределение касательных напряжений в зоне контакта полосы с валком (xb,xe), соответствующее закону Прандтля-Ильюшина. В зонах (xb,xb') и (xe',xe), где касательные напряжения трения не превышают критическое значение K, используется закон Кулона (2). В зоне (xb',xe'), где касательные напряжения трения превышают критическое значение K, используется закон трения Прандтля (1). Видно, что в нейтральной точке xn касателное напряжение терпит разрыв, который не подтверждается экспериментом [3].

Рис.1. Эпюра касательных напряжений трения на контактной поверхности полосы с валком, сответствующая закону Прандтля-Ильюшина

В настоящей работе эпюра касательных напряжений на контактной поверхности (xb,xe) строится следующим обраэом (рис.2).

Нормальное напряжение в зоне отставания (xb,xn) представляется выражениями:

pn'=−pmaxcos[k1(x−xn)],					(3)

k1=−arccos(pb/pmax)/(xb−xn),

а в зоне опережения (xn,xe)-выражениями:

pn''=−pmaxcos[k2(x−xn)],					(4)

k2=arccos(pe/pmax)/(xn−xe).

Здесь pb,pe и pmax-нормальные напряжения в точках xb,xe и в нейтральной точке xn соответственно.

Координаты точек xb' и xe', разграничивающих области кулоновского и “прадтлевского” скольжения, определяются выражениями:

Рис.2 Эпюра касательных напряжений трения на контактной поверхности полосы с валком, описываемая выражениями (3)-(10).

(5)

xb'=xn−arccos(Kqpmax)k1,			(6)

xe'=xn+arccos(Kqpmax)k2.

Значения arccos() в (3)-(6) берутся из первого квадранта.

Касательные напряжения в зонах кулоновского трения (xb,xb') и (xe',xe) описываются выражениями

pt=−qpn'							(7)

и

pt=q pn''							(8)

соответственно.

В зонах “прандтлевского” скольжения (xb',xn) и (xn,xe') касательные напряжения трения описываются формулами

pt=Kcos[(x−xs')π2(xn−xs')]				(9)

и

pt=−Kcos[(x−xs'')π2(xn−xs'')]				(10)

соответственно

Эпюра касательных напряжений трения на контактной поверхности полосы с валком, приведенная на рис.2, в отличии от эпюры, показанной на зис.1, не имеет разрыва в нейтральной точке xn.

Литература

1. А.А.Ильюшин. Вопросы теории течения пластического вещества по поверхностям // Прикладная математика и емеханика. 1954, Т. 18, В. 3, С. 265-288.

2. А.С. Кравчук. К теории контактных задач // Прикладная математика и механика. 1980, Т. 44, В.1, С.122-129.

3. А.Н. Леванов, В.Л. Колмогоров, С.П. Буркин, Б.Р. Картак, Ю.И. Ашпур, Ю.И. Спасский. Контактное трение в процессах обработки металлов давлением. М.: Металлургия, 1976, 416 с.