ДЕГРАДАЦИЯ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА

Миронов В.И.

Екатеринбург, Россия

Различные способы модификации поверхности приводят к появлению в ней значительных сжимающих напряжений, подавляющих процессы зарождения трещины [1]. Долговечность изделий при этом в области многоцикловой усталости возрастает в два три раза. Периодическое удаление поверхностного слоя образца также увеличивает долговечность в 2,2 и более раз [2]. В ряде работ установлено, что глубина слоя с аномальными механическими свойствами у сталей составляет порядка 0,2мм, а  предел текучести у поверхности σТ!составляет 0,7 от σТосновного металла [3]. Приведенные факты свидетельствуют о значительной разнице в циклических свойствах поверхностного слоя и основного металла. В расчетах долговечности элементов конструкций и машин отмеченная разница в свойствах не отражена в краевых задачах, а учитывается эмпирическими коэффициентами.

Предлагаемая схема определения механических свойств поверхностного слоя материала основана на эксперименте с циклически тренированными образцами.

Положим, что предел прочности на поверхности образца кSB0 меньше такового для основного металла SB0, то есть к<1 и зависит, вообще говоря, от способа обработки заготовки. Считая заданным из стандартного эксперимента среднее число циклов до появления трещины NТ, оценим число циклов до разрушения основного металла NM(рис. 1).

С точки зрения формальной логики, усталостное разрушение основного металла должно произойти при снижении предела прочности SB0до значения максимального напряжения цикла σМ=const. Функция SB(σM;n), называемая циклическим пределом прочности [4], строится в испытаниях тренированных образцов на интервале чисел циклов [0,NT], а стадия развития трещины в образце не рассматривается. Опытная  кривая SB(σM;n) описывается подходящей функцией, а затем интерполируется на интервал [NT,NM]. Из условия SB(σM;NМ)=σMопределяется число циклов до разрушения основного металла. Более достоверно функция SB(σM;n) на интервале [NT,NM] может быть определена в упомянутом эксперименте с периодическим удалением поверхностного слоя  образцов.

Взаимосвязь статических и циклических свойств материала заложена в следующем утверждении: состояние материала не модифицированного поверхностного слоя эквивалентно состоянию основного металла после циклической тренировки до nэ циклов (см. рис.1). Или, иначе, после nэ циклов тренировки основной металл перейдет в то же состояние, в котором был материал поверхностного слоя еще до приложения циклической нагрузки. Тогда оставшееся до разрушения основного металла число циклов NM-nэ будет таким же, что и NТ для поверхностного слоя

NT=NM-nэ .                                              (1)

По найденному из (1) значению nэ находится SB(σM;nЭ), а по нему предел прочности материала поверхностного слоя.

Пусть, для примера, циклический предел прочности отвечает степенной зависимости

SB(σM;n)=SB0−kσnm,                                      (2)

где выражение kσnmвыбрано в форме повреждающей функции Кортена-Долана, имеющей экспериментальное подтверждение, m-опытная константа . Тогда kσопределяется из условия разрушения разрушения и функция (2) принимает вид

SB(σM;n)=SB0−SB0−σMNMmnm.                               (3)

Из выражения (3), при S(σM;nэ)=к SB0, следует

nэ=SB0−кSB0SB0−σM1mNM

и, далее, согласно (1), получаем зависимость

NM=NT1−SB0−кSB0SB0−σM1m−1.                               (4)

Полагая, например, σМ=0,4 SB0, m=2, к=(0,9-0,7), в соответствии с формулой (4) получим оценку числа циклов до усталостного разрушения основного металла NM =(1,7-3,4) NT. Если в эксперименте установлена зависимость NT(σM), определены константы m,к, то выражение (4) следует рассматривать как усталостную кривую основного металла.

Таким образом, число циклов N до разрушения образца, принадлежащее усталостной диаграмме, не является характеристикой ни основного металла, ни поверхностного слоя. В расчете долговечности элементов конструкций надо явно учитывать как разницу в исходных свойствах поверхностного слоя и основного металла, так и разную интенсивность их вырождения на этапе зарождения усталостной трещины.

Приведенная схема взаимосвязи свойств поверхностного слоя и основного металла образца апробирована на стали 20ГЛ. Получено соотношение располагаемой пластичности и предела прочности поверхностного слоя и основного металла 0,72-0,75, что корреспондируется с данными работы [3].

ЛИТЕРАТУРА

1.Витязь П.А., Белый А.В., Кукареко В.А. и др. Сопротивление контактному и усталостному разрушению модифицированных ионами азота хромистых сталей //Физическая мезомеханика. Том 7. Спец. выпуск. Часть 2, 2004.-С.149-152.

2. Tompson N., Wadsworth N.I, Louat N.-Phil. Mag. V.1,1956-p.113-125.

3.Прокопенко А.В., Торгов В.Н. Поверхностные свойства и предел выносливости металла. Сообщение 1. Зависимость предела текучести от глубины слоя.//Проблемы прочн., №4,1986.-С.28-34.

4.Устойчивость процесса усталостного разрушения конструкционных материалов./С.Д.Волков, В.И.Миронов.//Свердловск: Уральский политехн. ин-т. Деп.ВИНИТИ №5459-81.-РЖ Механика, т.16, №3, 1982, 3Д502.-72с.