ЦИКЛИЧЕСКАЯ ДЕГРАДАЦИЯ УПРУГИХ СВОЙСТВ СТАЛИ

Якушев А.В., Лукашук О.А., Миронов В.И.

Н-Тагил, Екатеринбург, Россия

В работе [1] предложена объединительная методика оценки ресурса элементов конструкций с неоднородным полем напряжений, основанная на модели циклической деградации статических свойств материала с ростом наработки. В ходе модельного и экспериментального обоснования методики было установлено снижение упругих свойств материала на заключительной стадии циклирования.  На примере расчета ресурса пластины с отверстием показывается, что учет данного эффекта приводит к изменению напряженного состояния до появления усталостной трещины и меняет кинетику ее развития.

Для численного решения задачи использовались следующие программные продукты: система пространственного моделирования Solid Works;  модуль конечно-элементного анализа COSMOS Works; программа баз данных Microsoft Access; язык программирования Visual Basic for Applications (VBA). Общее количество конечных элементов в модели 10628. Всем конечным элементам задавались одинаковые исходные свойства: Е=0,8×104 МПа - модуль упругости, ν=0,23 - коэффициент Пуассона, σВ=180 МПа - предел прочности. Величина силы Рmin=0, Рmax=830 Н при «мягком» нагружении оставалась неизменной и определялась из того условия, чтобы максимальное напряжение по Мизесу в наиболее нагруженном конечном элементе не превышало σB2=90 МПа. Затем выполнялся расчет НДС с определением максимальных напряжений циклаσМ в каждом конечном элементе пластины.

Снижение исходного предела прочности материала SB0 с ростом числа циклов тренировки в каждом конечном элементе определяется  зависимостью

SB(σM;n)=SB0−kσnm,

а условие разрушения элемента

SB(σM;N)=σM,

где N-число циклов по усталостной кривой для уровня σМ, определяет коэффициент kσ.

:Деградация упругих свойств задавалась аналогичными выражениями: для модуля упругости                               EσM;n=E0−kЕnβ,

а для коэффициента поперечной деформации

νσМ;n=ν0−kνnβ.

В эксперименте упругие свойства менялись медленнее, чем прочностные, поэтому в модельном примере полагалось β=8; m=2, а значение модуля в момент разрушения составляло 0,2Е. По кривой Веллера записанной в форме

σМαN=σrαN0=const,

где N0=106 - базовое число циклов нагружения, α=4 - угол наклона кривой, σr-предел выносливости материала, находим число циклов до разрушения N на уровне σМ=const. При переходе с одного уровня напряжений на другой использовалось условие эквивалентности двух состояний материала при разной истории нагружения в форме

SB(σM1, n1)=SB(σM2, n2),

что позволило избежать линейного суммирования повреждений.

На рис.1 приведены результаты расчета сопротивлений материала и напряжений в опасном сечении пластины, параметризованных числом циклов изменения внешней нагрузки

Рис.1. Перераспределение напряжений σМ и сопротивлений S (штриховые линии) в  опасном сечении  пластины с ростом циклической тренировки n: кривые 1 – при n=40 тыс. циклов; кривые 2 – при n=81 тыс. циклов; кривые 3 – при n=81001; кривые 4 –

при n=89600; кривые 5 – при n=89601; кривые 6 – при n=105930; кривые 7 – при n=120960; кривые 8 – при n=125860; кривые 9 – при n=133890; кривые 10 – при n=134516.

До 40 тысяч циклов нагрузки напряжения в опасном сечении мало отличались от исходных. Тогда как сопротивление в наиболее нагруженном элементе на краю отверстия заметно снижалось (кривые 1). Далее распределение напряжений меняется и при 81 000 циклов описывается кривой 2. В этот момент сопротивление крайнего элемента снижается до уровня максимального напряжение цикла, что приводит к усталостному разрушению и перераспределению напряжений при неизменном сопротивлении в уцелевших элементах (кривая 3). Следующий элемент разрушится от усталости при n=89600, когда сопротивление в нем снизится до нового уровня напряжений (кривые 4) и трещина скачкообразно подрастет. Предельное состояние равновесия пластины с трещиной длиной 2,25мм отмечено кривыми 10. После 134516 циклов нагрузки трещина динамически пересекает опасное сечение пластины.

Без учета деградации упругих свойств число циклов до появления трещины составляло 62500 циклов, а до разрушения пластины 73 370 циклов. Имеет место существенное расхождение прогнозов долговечности. Приведенный расчет позволяет объяснить различие эффективного и теоретического коэффициентов концентрации напряжений при циклической нагрузке.

ЛИТЕРАТУРА

1.Миронов В.И., Якушев А.В., Лукашук О.А. Моделирование усталостного разрушения пластины с отверстием. -Екатеринбург, Вестник УГТУ-УПИ, №11(82),2006.-  С.87-92.