О КОРРЕЛЯЦИИ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ ЛИТЫХ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫХ  СТАЛЕЙ С КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛОЙ

Г.В. Бида

Россия, г. Екатеринбург

В вагоностроении для изготовления боковых рам вагона, надрессорных балок, корпусов автосцепки, тяговых хомутов широко применяются литые малоуглеродистые низколегированные стали 20Л, 20ГЛ, 20ГТЛ, 20ФЛ, 20Г1ФЛ и 20ФТЛ. Согласно ТУ 24.05.486-82 и ТУ 3-331-85 для достижения необходимых структуры и уровня механических свойств они могут подвергаться нормализации (нагреву при 930 0С с охлаждением на воздухе), либо термоулучшению (закалке от 930 0С в воде с последующим отпуском при 630 0С). Неразрушающий магнитный контроль прочностных и пластических свойств литых вагоностроительных сталей внедрен на ГУП «ПО Уралвагонзавод» и рассмотрен в [1-5].

Для повышения вязкости и хладостойкости литых деталей вагона  разрабатывали малоперлитные стали 08ХГФЛ и 08ХГТЛ [6-9]. В процессе их разработки исследовали температурные зависимости ударной вязкости  сталей различного химического состава (в пределах марок сталей) после разных термических обработок (близких к технологическим). Параллельно на образцах измеряли коэрцитивную силу Hc и оценивали вид корреляционных связей между  и Hc, соответствующих различным температурам Т ударных испытаний.

Образцы из указанных сталей различного химического состава в литом состоянии разделили на три группы. Одну подвергли нормализации от Tнорм=950 0C, вторую – закалке от Tзак = 950 0C, третью -  такой же закалке с последующим отпуском при Tотп = 400…650 . Далее на образцах вырезали круглый (U-образный) надрез (ГОСТ 9454-78, тип I) и определяли ударную вязкость при температурах +20, 0, -20, -40 и -60 0C (сталь 08ХГФЛ) и +20, 0, -20, -40 0C (08ХГТЛ).

а

б

в

г

Рис. 1.  Поля корреляции ударной вязкости сталей 08ХГФЛ () и 08ХГТЛ (○), определенной при температурах 20 (а), 0 (б), -20 (в) и -40  (г) с коэрцитивной силой, а также аналогичное поле корреляции с   ударной вязкости при -60  KCU−60стали 08ХГФЛ (д).

д

На рис. 1 приведены поля корреляции ударной вязкости KCUT(Hc)при Т = 20, 0, -20 и -40  (а) – (г)  сталей 08ХГФЛ и 08ХГТЛ с коэрцитивной силой , а для стали  08ХГФЛ  –  аналогичное поле KCU-60(Hc) (д).   Рис. 2 представляет усреднённые линии (), рассчитанные по методу наименьших квадратов для стали 08ХГФЛ при разных температурах  (а) и аналогичные линии совместно для обоих марок сталей (б). Из рис. 1 и 2 видно, что корреляционные поля для этих марок сталей практически совпадают. Различаются они при Т = - 40  в области повышенных значений  (для этого случая на рис. 2б участок корреляционной линии KCU-40(Ipc) для стали 08ХГФЛ  представлен пунктиром). При Т = 20  (рис. 1а) связь ударной вязкости с коэрцитивной силой при низких  убывающая и далее она ослабевает, хотя уровень KCU20 здесь довольно высок. Понижение Т приводит к резкой убыли KCUT в области низких значениях  и постепенному снижению её общего уровня. В области низких и высоких значений  ударная вязкость KCU(-20...-60) (особенно для стали 08ХГТЛ) становится ниже условного браковочного минимума 0,3 МДж/м 2. При Т < 0  связь ударной вязкости литых сталей с  – кривая с максимумом. В целом,  пониженные значения ударной вязкости при низкой	 коэрцитивной силе соответствуют нормализованному состоянию стали. Здесь наблюдали ферритную структуру с небольшими участками перлита. Высокая коэрцитивной сила присуща закалённому состоянию (бейнит  с участками феррита) (рис. 3).

Повышенные значения KCU при средних  соответствуют состоянию стали после закалки и последующего отпуска (бейнит с ферритом и участками  коагулированных карбидов).

Для проката из малоуглеродистых и низколегированных сталей с феррито-перлитной структурой (в пределах существующих технологий сталеплавильного и прокатного производств) также наблюдали  связь ударной вязкости с коэрцитивной силой в виде кривой с максимумом [10]. Убыль KCU при низких коэрцитивных силах здесь обусловлена укрупнением ферритного зерна, а при высоких Hc –  игольчатыми структурами – бейнитом или мелкоигольчатым видманштеттовым ферритом [11-16].

Из рис. 1а видно, что при  < 5 . . . 5,5 А/см ударная вязкость KCU+20 резко возрастает и остаётся существенно выше браковочного минимума при более высоких значениях коэрцитивной силы. При Т = 0  уже наблюдается убыль KCU0 в области  < 3,5 А/см  (рис. 1б). В интервале  примерно от 3 А/см  до 6 А/см  ударная вязкость выше условного браковочного минимума и её уровень может проконтролирован по коэрцитивной силе. Для KCU-20интервал годности металла соответствует 3,5 А/см  <  < 6,5 А/см (рис. 1в).   Для KCU-40 и KCU-60 – этот интервал примерно такой же (рис. 1г, д). До Т = - 20  характер связи KCUT() различается мало; при более низких Т ударная вязкость стали 08ХГТЛ более низка по сравнению со сталью 08ХГФЛ как при низких, так и при высоких значениях   (рис. 1г).

а

б

Рис. 2. Усреднённые линии, рассчитанные по методу наименьших квадратов отдельно для стали 08ХГФЛ (а) и совместно для обоих марок сталей. Пунктиром на рис. 2б  представлен участок линии KCU−40()  для стали 08ХГФЛ. Линии  соответствуют температурам испытаний, : 1 –  +20; 2 –  0; 3 –  (-20); 4 –  (-40); 5 –  (-60).

Таким образом, для литых малоуглеродистых низколегированных хромом, марганцем, ванадием и титаном сталей в нормализованном и термоулучшенном состояниях между ударной вязкостью и коэрцитивной силой существует корреляция, аналогичная малоуглеродистым и низколегированным сталям в горячекатаном состоянии. При  Т намного превышающих порог хладноломкости имеет место отрицательная однозначная связь ударной вязкости с коэрцитивной силой.  Понижение  Т способствует  понижению KCU металла с крупным зерном и зависимости KCU(Hc)  принимают  вид  кривой с максимумом.  Дальнейшее понижение Т приводит к снижению KCU металла с любой структурой.

Исследуемые здесь стали 08ХГФЛ и 08ХГТЛ – экспериментальные. Для более полного анализа характера корреляции ударной вязкости литых вагоностроительных сталей с коэрцитивной силой следовало бы провести исследования на металле из применяемых марок сталей в производственном потоке.

 100

 100

а

б

в

 500

Рис. 3. Структура образцов:  ферритная структуру с небольшими участками перлита (а), бейнит с ферритом и участками  коагулированных карбидов (б), бейнит  с участками феррита (в).

Институт физики металлов                                                                     Поступила в редакцию

УрО РАН,

- Башкиров Ю.П., Вайс И.А., Бида Г.В., Сакович Е.Д., Иванский А.Э., Стрелянов В.Е. Неразрушающий метод контроля механических свойств отливок из стали 20Г1ФЛ после нормализации. – Дефектоскопия, 1985, № 3, с. 21-25.

- Вайс И.А., Башкиров Ю.П., Иванский А.Э., Бида Г.В., Сакович Е.Д., Стрелянов В.Е. Неразрушающий магнитный метод контроля механических свойств литых сталей. I. Построение корреляционных моделей. – Дефектоскопия, 1987, № 2, с. 23-29.

- Вайс И.А., Башкиров Ю.П., Иванский А.Э., Бида Г.В., Сакович Е.Д., Стрелянов В.Е. Неразрушающий магнитный метод контроля механических свойств литых сталей. II. Практическое применение корреляционных моделей. – Дефектоскопия, 1987, № 3, с. 30-34.

- И.А.Вайс, Ю.П.Башкиров, Г.В. Бида,  А.Э.Иванский, Г.Д.Муравьёва. Неразрушающий магнитный метод контроля механических свойств литых сталей. III. Экспериментальная проверка результатов моделирования. – Дефектоскопия, 1988, № 9, с. 86-90.

- Бида Г.В., Вайс И.А., Сотников В.К., Башкиров Ю.П. Разработка магнитного метода контроля механических свойств стали марки 20ФТЛ. – Дефектоскопия, 1990, № 3, с. 24-29.

- Михалёв М.С., Бернштейн Л.И., Житова Л.П., Пейрик Х.И., Сипер А.С. Хладостойкая литая сталь. – Литейное производство, 1978, № 1, с. 11-13.

- Ярошенко Н.И., Петик А.С., Подоляко Н.В., Житова Л.П. Повышение и стабилизация механических характеристик стали вагонных отливок. – Литейное производство, 1979, № 6, с. 9-11.

- Бернштейн Л.И., Михалёв М.С., Сипер А.С., Житова Л.П., Пейрик Х.И. Механические и технологические свойства литой хладостойкой стали 08ХГФЛ. – Литейное производство, 1980, № 6, с. 7.

- Гольдштейн М.И., Житова Л.П., Попов В.В. Влияние карбонитридов титана на структуру и свойства малоуглеродистых сталей. – ФММ, 1981, т. 51, вып. 6, с. 1245-1252.

- Аронсон Э.В., Бида Г.В., Камардин В.М., Михеев М.Н., Самохвалова Л.З. О возможности неразрушающего контроля ударной вязкости проката из малоуглеродистых и низколегированных сталей. – Дефектоскопия, 1978, № 6, с. 66-72.

- Аронсон Э.В., Бида Г.В., Камардин В.М., Михеев М.Н., Самохвалова Л.З., Царькова Т.П. К исследованию возможности неразрушающего контроля ударной вязкости проката из малоуглеродистых и низколегированных сталей. – Дефектоскопия, 1980, № 5, с. 48-59.

- Камардин В.М., Бида Г.В. Влияние технологии прокатки на характер связи механических свойств сталей 09Г2, 20К, Ст3сп с коэрцитивной силой. – Деп. № 235-В88. – М. ВИНИТИ, 1987. – 38 с.

- Бида Г.В., Камардин В.М. Об использовании магнитных свойств, связанных с обратимыми процессами при перемагничивании для неразрушающего контроля вязких свойств проката. – Дефектоскопия, 1990, № 11, с.50-56.

- Бида Г.В., Камардин В.М. Неразрушающий контроль вязких свойств проката. – Дефектоскопия, 1991, № 7, с.10-21.

- Бида Г.В., Камардин В.М. Физическое обоснование контроля ударной вязкости проката из малоуглеродистых и низколегированных сталей. – Дефектоскопия, 1995, № 10, с. 3-31.

- Бида Г.В. Неразрушающий контроль механических свойств стального проката. (Обзор). II. Контроль вязких свойств. – Дефектоскопия, 2005, № 5, с.54-76

- Гуляев А.П. Ударная вязкость и хладноломкость конструкционной стали. – М.: Машиностроение., 1969. – 69 с.