предельные деформации волочения при производстве длинномерных сверхпроводниковых материалов

Колмогоров Г.Л., Латышева Т.В.

Пермь, Россия

Производство качественной и конкурентоспособной продукции, соответствующей по технико-экономическим показателям лучшим мировым образцам – важнейшая задача промышленных предприятий. Значительная роль в решении этой задачи отводится разработке и внедрению высокоэффективных технологических процессов.

Технология получения сверхпроводников включает получение литой заготовки, прессование и волочение на конечный размер с промежуточными отжигами. Операция волочения является одной из самых продолжительных и ответственных в технологической цепочке изготовления сверхпроводников и в значительной степени определяет качество готовой продукции.

Процесс волочения является одним из наиболее высокопроизводительных и прогрессивных способов обработки металлов давлением. Наиболее распространенным критерием надежности и эффективности процесса волочения является интегральная характеристика – усилие волочения Рвол или напряжение волочения σвол=РволF, где F - площадь поперечного сечения протягиваемого изделия на выходе из волоки. Достижение минимального значения σвол является основной задачей при проектировании оптимальных маршрутов волочения.

Технические сверхпроводники должны обладать высокими критическими параметрами – температурой, магнитным полем, токонесущей способностью, а также заданными механическими свойствами, высокой коррозионной стойкостью, устойчивостью к циклическому изменению температур и напряжений, к облучению и другим воздействиям.

При волочении пластическая деформация характеризуется коэффициентом вытяжки, который для произвольного i-того перехода имеет следующий вид:

λi = Fi-1 / Fi = di-12 / di2   ,                                            (1)

где  Fi-1  и  Fi – площади сечения до и после перехода;

di-1 – диаметр заготовки до входа в волочильный инструмент;

di  - диаметр заготовки на выходе из инструмента.

Соотношения площадей исходной сверхпроводниковой заготовки F0 и готового сверхпроводника сечением Fk при этом определяются через коэффициенты вытяжки по отдельным переходам соотношением

F0 / Fk = λ1 ·λ2⋅λ3  · … ·λn,                                     (2)

где n – общее количество переходов при волочении.

Для оценки трудоемкости изготовления сверхпроводниковых изделий целесообразно введение усредненного по всему технологическому циклу коэффициента вытяжки λср. Тогда из соотношения (2) для усредненного коэффициента вытяжки имеем

F0 / Fk = λсрn.                                                       (3)

Прологарифмировав левую  и правую части соотношения (3), получим количество переходов многократного волочения, необходимое для производства того или иного сверхпроводникового изделия

n = 2 * ln(d0  / dk) / lnλср,                                            (4)

где d0,, dk – диаметры сверхпроводниковой заготовки и готового сверхпроводника соответственно.

Вытяжка за проход при волочении определяется прочностью переднего конца заготовки, к которому приложено усилие волочения. Усилие волочения при этом определяется геометрией волочильного инструмента, сопротивлением деформации протягиваемого материала, коэффициентом трения в зоне деформации, наличием противонатяжения в процессе волочения.

Расчет по формуле (4) количества переходов многократного волочения при изготовлении композиционного сверхпроводника на основе ниобия и оловянной бронзы в медной оболочке с диффузионным Nb, Ta-барьером диаметром 0,7 мм показал необходимость 64 переходов волочения, соответственно для композиционного сверхпроводника из сплава ниобий-титан в медной матрице диаметром 0,5мм – 71 перехода многократного волочения.

Оптимизация маршрутов волочения позволяет решить следующие важнейшие задачи:

- уменьшить число переходов маршрута;

- снизить обрывность при волочении длинномерных заготовок;

- повысить качество поверхности заготовок;

- снизить износ волочильного инструмента.

Реализация технологии волочения сверхпроводящей композитной заготовки требует знания температурных условий деформирования. При многократном волочении температура заготовки изменяется за счет деформационного разогрева в каждом проходе и определяется условиями охлаждения между проходами. Знание температурного режима необходимо для оценки термоупругого состояния многокомпонентной заготовки, предотвращения возможного отслоения оболочки от сердечника.

Для определения разогрева металла проволоки при деформации необходимо определить работу, затраченную на деформацию, в виде

Α=0εσsdε,                                                         (5)

где σs- сопротивление деформации, зависящее в общем случае от степени деформации.

Если принять, что вся работа пластической деформации переходит в тепло, то повышение температуры для единицы объема материального элемента в течение адиабатного процесса деформирования определится уравнением

Δt=Α(cγ),                                                       (6)

где  с – удельная теплоемкость протягиваемого металла;γ – плотность металла.

На рис. 1 приведены результаты расчета деформационного разогрева при волочении  с вытяжкой λ=1,15 волокон композиционной заготовки для различных значений усредненного по очагу деформации σs и углов наклона образующей волочильного инструмента αв= 6,8,10.

σsср,МПаΔt,0СΔt,0Сσsср,МПа

а                                                                   б

Δt,0СΔt,0Сσsср,МПаσsср,МПа

в                                                                  г

Рис. 1. Деформационный разогрев: 1 – α= 6º; 2 – 8º;3 – 10º,

(а – титан, б – ниобий, в – ниобий-титан, г – медь)

При повышении температуры за счет деформационного разогрева происходит термоупругая деформация компонентов композитной заготовки, при этом увеличение радиуса сердечника составит

ΔRc1=α1Δt1Rc,                                                       (7)

где α1 - коэффициент линейного термического расширения материала  сердечника; Δt1- деформационный разогрев материала сердечника.

Увеличение внутреннего радиуса оболочки при этом будет равно

ΔRc2=α2Δt2Rc,                                                      (8)

где α2- коэффициент линейного термического расширения материала

оболочки; Δt2- деформационный разогрев материала оболочки.

Условие сохранения сплошности композитной заготовки вследствие деформационного разогрева при волочении будет иметь вид

ΔRc1≥ ΔRc2.                                                         (9)

С учетом соотношений (7), (8) и условие (9) примет следующий вид

α1Δt1≥α2Δt2.                                                        (10)

Условие (10) следует трактовать как критерий сохранения последеформационной сплошности сверхпроводниковой биметаллической заготовки.

Таким образом, разработаны основы технологии волочения для производства длинномерных сверхпроводниковых изделий, предназначенных для использования в магнитной системе Международного Термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №05-08-18162

Литература

1. В.В. Шмидт. Введение в физику сверхпроводников – М.: Наука, Главная      редакция       физико-   математической литературы, 1982. – 240с.

2. И.Л. Перлин, М.З. Ерманок. Теория волочения. – М.: Металлургия, 1971, 447с.

3.Г.Л.Колмогоров. Гидродинамическая смазка при обработке металлов давлением. – М.: Металлургия,    1986, 168с.

Регистрационная форма участников

| Фамилия Колмогоров Имя Герман Отчество Леонидович Организация Пермский государственный технический университет Должность Заведующий кафедрой «Динамика и прочность машин» Индекс 614000 Почтовый адрес Комсомольский проспект, 29а | Телефон (342) 239-13-40 Факс____________________________________ E-mail dpm@cpl.pstu.ac.ru Участие с докладом: Устный Стендовый + Авторы Колмогоров Г.Л., Латышева Т.В. Название доклада Предельные деформации волочения при производстве длинномерных сверхпроводниковых материалов |
| --- | --- |

| Фамилия Латышева Имя Татьяна Отчество Вячеславовна Организация Пермский государственный технический университет Должность Аспирант Индекс 614000 Почтовый адрес Комсомольский проспект, 29а | Телефон (342) 239-13-40 Факс____________________________________ E-mail dpm@cpl.pstu.ac.ru Участие с докладом: Устный Стендовый + Авторы Колмогоров Г.Л., Латышева Т.В. Название доклада Предельные деформации волочения при производстве длинномерных сверхпроводниковых материалов |
| --- | --- |