модель накопления поврежденности

при пластической деформации

Трофимов В.Н.

Глазов, Россия

Обработка металлов давлением без образования поверхностных и внутренних трещин является актуальной задачей. Для процессов холодной пластической деформации широкое применение получил критерий линейного накопления поврежденности, предложенный в [1]. В [2,3] предложен критерий, учитывающий нелинейный характер накопления поврежденности

При получении указанных критериев авторы работ [1-3] принимали условие независимости левой и правой частей кинетических уравнений.

Развитием моделей накопления поврежденности является модель, предложенная в работе [4], учитывающая тот факт, что процесс пластической деформации является автомодельным [5]. При получении критерия разрушения авторы [4] использовали уравнение вида dψdt=f(ψ,t).

Критерий, предлагаемый в данной работе, основан на положении о том, что пластическая деформация сопровождается процессом упрочнения и процессом  трещинообразования, и может быть представлена,  как последовательность трех этапов, различающихся по механизмам происходящих процессов:

- Этап 1. Идет генерация дислокаций, плотность которых возрастает от 109÷1010м-2 до 1013÷1014м-2. Параллельно идут процессы зарождения и аннигиляции планарных дефектов – субмикро-  и микротрещин, объемная плотность D которых практически не меняется.

- Этап 2. Смена механизма накопления поврежденности от дислокационного к микроразрушению. Плотность дислокаций достигает величины 1014÷1015м-2. Объемная плотность планарных дефектов постепенно D растет.

- Этап 3. Плотность дислокаций не изменяется, а плотность планарных дефектов растет и в момент достижения критической плотности Dcr происходит лавинообразный процесс их объединения в макротрещину и разрушение.

Оценка продолжительности этапа 1 с использованием кинетической модели предложенной в работе [6] показывает, что максимальная плотность дислокаций достигается уже при степени деформации ε≈0,05÷0,1, что намного меньше степеней деформации достигаемой в процессах ОМД. Поэтому время до разрушения определяется продолжительностью и характером течения второго и третьего этапов.

Так как процесс холодной пластической деформации связан с изменением энергетического состояния деформируемого металла, то деформируемое тело может рассматриваться как термодинамическая система, в которой процесс накопления необратимых изменений структуры должен быть нелинейным и описываться кинетическими уравнениями нелинейной динамики.

Процессы, когда наблюдается постепенный рост исследуемой величины и ее лавинообразное увеличение при достижении критического значения определяющего параметра, описываются кинетическими уравнениями для систем с сильной положительной связью [7], например,

dDdt=Nβ,      β>1,                                                 (1)

где t – кинетический параметр, определяющий длительность изменения величины N, например, время.

Решение уравнения (1) при условии D|t=0=D0  имеет вид

D(t)=A⋅(tf−t)1(1−β),                                               (2)

где  A=(β−1)1(1−β); tf=D0⋅(β−1)1(β−1)1−β.

Величина tf, по достижении которой наблюдается бесконечно быстрый рост  величины N, называется временем обострения, а поведение решений, при которых исследуемая величина за малое конечное время возрастает до бесконечности, называются режимами с обострением. Вплоть до момента  tf для решения уравнения (1) удовлетворяются условия теоремы существования и единственности. Характерной особенностью решения уравнения (1) является то, что время обострения  tf зависит от начального значения  D0 .

Таким образом, уравнение (1) и его решение (2) удовлетворяют описанным выше основным особенностям процесса разрушения и могут быть использованы для получения критерия разрушения при пластической деформации.

В качестве кинетического параметра может быть принята величина степени деформации сдвига Λ, определяемая по Ильюшину А.А.

Λ=0ТНdτ,

где Т – длительность процесса пластической деформации.

Однако величина Λ определяет только геометрические особенности процесса пластической деформации. Поэтому в качестве кинетического параметра используем величину, которая удовлетворяет следующим требованиям:

- определяет изменение энергетического состояния деформированного металла;

- отражает влияние изменения структуры в процессе пластической деформации;

- содержит параметры, отражающие изменение геометрии деформируемого тела.

Указанным требованиям удовлетворяет безразмерный параметр, определяемый как нормированная величина удельной энергии  u  [8]

u=uVu0=m Λ2n,             (0≤u≤ucr,  0≤Λ≤Λp)

где uV=(σS−σS0)22E; u0=σs202E; m=(mσS0)2; m и n – коэффициенты в уравнении кривой упрочнения σS=σS0+mΛn; ucr и Λp - нормированная удельная энергия и степень деформации сдвига в момент разрушения

Примем, что процесс пластической деформации можно разбить на этапы, в пределах каждого из которых процесс пластической деформации является монотонным или близким к нему и коэффициент β остается постоянным.

Для  i-го этапа деформирования кинетическое уравнение (1) примет вид

dDidu=Diβi,                                                      (2)

Решение уравнения (2) с учетом du=2 n m Λ2n−1 dΛ и начального условия Di|Λi=0=D0i имеет вид

Di(Λ)=D0i⋅1−m (βi−1)D0i1−βiΛi2n1(1−βi).                                     (3)

Из уравнения (3) определим предельное значение степени деформации сдвига

Λрi=D0i1−βi(βi−1) m12n.                                                 (4)

Из уравнения (4) следует, что допускаемая степень деформации на  i - ом этапе зависит от начальной плотности микротрещин D0i, которая зависит от накопленной поврежденности на предыдущих этапах, коэффициента βi, определяющего интенсивность роста плотности микротрещин и зависящего от термомеханических условий процесса деформирования, и коэффициентов, характеризующих кривую упрочнения и отражающих структурные изменения металла.

Преобразуем уравнение (3) с учетом выражения (4)

Di(Λ)=D0i⋅1−ΛiΛpi2n1(1−βi).                              (5)

Для деформирования без разрушения необходимо исключить режим обострения, то есть необходимо, чтобы выполнялось условие  1−(ΛiΛpi)2n0. Обозначая поврежденность символом Ψ, из уравнения (5) получим условие (критерий) деформирования без разрушения

Ψi=ΛiΛpi<1.                                                  (6)

Критерий (6), подобный по форме записи критериям, рассматриваемым в работах [1-3], отличается от них по реализации процедуры учета накопления поврежденности: она определяется не из условия суммирования поврежденности накопленной на всех этапах, а из условия Ψi≤1, проверяемого на каждом этапе.

Диапазон изменения плотности планарных дефектов, который необходим для использования формул (3)-(6), на основании данных работ [5] и [9] может быть принят равным 104≤D≤1018м-3.

Известно, что предельные степени деформации сдвига Λp зависят от показателя напряженного состояния k. Так как коэффициент β также определяет величину Λp, то должна существовать зависимость  вида β=β(k).  Использование этого предположения позволяет использовать обширный  экспериментальный материал, накопленный авторами работ [1-3].

| Λр=2,644⋅ехр (−0,825⋅k) | β(k)=0,895⋅exp(0,105⋅k)+0,333 |
| --- | --- |
| Рис.1. Диаграмма пластичности (отдельная точка - величина Λр при кручении) и зависимость β=β(k) (б) для стали 30 |  |

Обработка экспериментальных данных работ [1,2] показала, что для описания функции β=β(k) наиболее универсальной является экспоненциальная зависимость вида

β=Е1⋅ехр(Е2⋅k)+E3,                                              (7)

где Е1, Е2, Е3 – коэффициенты аппроксимации.

Для проверки применимости предлагаемого критерия используем многочисленные экспериментальные данные для стали 30 для разных схем нагружения [1-3]. На рисунке 1 приведена зависимость β=β(k) для стали 30, полученная по зависимости данным [1].

Схема 1. Равномерное растяжение цилиндрических образцов (k=0,577, Λp1=1,643, β1=1,2810) + кручение до растяжения (k=0,Λp2=1,63,  β2=1,2854) [2,табл.2].

В таблице 1 столбце 1 приведены значения степени поврежденности рассчитанные по линейной модели накопления поврежденности [1]. Результаты расчета критерия Ψ приведены в столбце 2 таблицы 1. Видно, что при использовании предлагаемой методики среднее значение поврежденности для 10 образцов весьма близко к 1 и с вероятностью 95% находится в интервале 0,9461,045.

Схема 2. Рассмотрим эксперименты на знакопеременное кручение (β=1,2854) с произвольной формой цикла [2,табл.3]. Результаты расчета приведены в таблице в столбце 1. Видно, что среднее значение Ψ существенно превышает предельное значение равное 1, что обусловлено немонотонностью процесса деформации.

Определим среднее значение β для всех экспериментов - β=1,2708. Результаты расчета с полученным значением β (столбец 2 таблица 2) показывают хорошее соответствие результатам эксперимента и в точности не уступают результатам расчетов авторов работы [2], которые получили - =0,980,19.

Таблица 1

| № опыта | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | ΨΣ | Ψ |
| 1 | 1,24 | 1,094 |
| 2 | 1,18 | 1,049 |
| 3 | 1,07 | 0,946 |
| 4 | 1,25 | 1,063 |
| 5 | 1,15 | 0,968 |
| 6 | 1,06 | 0,921 |
| 7 | 1,19 | 1,055 |
| 8 | 1,06 | 0,921 |
| 9 | 1,14 | 0,961 |
| 10 | 1,14 | 0,973 |
| Среднее значение: | Ψср=1,150,20 | Ψср=0,9950,049 |

Таблица 2

| № образца | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Ψ | Ψ |
| 1 | 1,5151 | 0,9951 |
| 2 | 1,3954 | 0,9782 |
| 3 | 2,269 | 1,4654 |
| 4 | 1,2991 | 0,8552 |
| 5 | 1,6614 | 1,0479 |
| 6 | 1,1524 | 0,7594 |
| 7 | 1,394 | 0,9561 |
| 8 | 1,2536 | 0,9474 |
| Среднее значение | Ψ=1,492 0,251 | Ψ=1,0010,149 |

Значение критерия Ψ зависят от последовательности чередования этапов деформирования с различными показателями напряженного состояния.

Рассмотрим трехэтапное деформирование цилиндрического образца из стали 30 по следующим схемам:

1). Схема 1: этап 1 - растяжение; этап 2 - кручение; этап 3 - сжатие.

2). Схема 2: этап 1 - сжатие; этап 2 - кручение; этап 3 – растяжение.

Степень деформации сдвига на этапах примем равной: этап 1 - Λ1=0,3, этап 2 - Λ2=0,5, этап 3 - Λ3=0,7.

Определим коэффициент β: растяжение - β(0,58)=1,281; кручение β(0)=1,225; сжатие - β(−0,58)=1,172. Результаты расчета приведены в таблице 3. видно, что последовательность нагружения влияет на величину поврежденности образца: при нагружении по схеме 1 поврежденность на последнем этапе равна 0,170, а по схеме 2  - 0,449.

Расчет по линейной модели [1] показывает, что  накопленная поврежденность не зависит от последовательности этапов деформирования и равна 0,563.

Таблица 3

| № этапа | Ψi | Схема 1 |  | Схема 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Λрi | Ψi | Λрi | Ψi |
| 1 | 0,259 | 1,686 | 0,178 | 4,409 | 0,068 |
| 2 | 0,188 | 2,617 | 0,191 | 2,689 | 0,187 |
| 3 | 0,116 | 4,124 | 0,170 | 1,561 | 0,449 |
|  | ΨΣ=0,563 |  |  |  |  |

Результаты расчета показывают, что данная методика позволяет прогнозировать ресурс пластичности и может быть использована при решении практических задач обработки металлов давлением.

Литература

- В.Л.Колмогоров.  Напряжения. Деформации. Разрушение. М.: Металлургия. 1970, 229.

- Пластичность и разрушение. М.: Металлургия. 1977, 336.

- А.А.Богатов, О.И.Мижирицкий, С.В.Смирнов. Ресурс пластичности металлов при обработке давлением. М.: Металлургия. 1984, 144.

- В.Л. Колмогоров, Б.А. Мигачев, В.Г.Бурдуковский. Металлы. 1995, № 6, 132-141.

- В.В.Рыбин. Большие пластические деформации и разрушение металлов.  М.: Металлургия. 1986, 224.

- В.М.Грешнов, Ю.А. Лавриненко, А.В.Напалков. Кузнечно-штамповочное производство. 1998, №5, 3-6.

- Г.Г.Малинецкий. Хаос. Структуры. Вычислительный эксперимент: Введение в нелинейную динамику. М.: Эдиториал УРСС. 2000, 256.

- В.Н.Трофимов. Известия вузов. Черная металлургия. 2002,  №5, 24-28.

- В.А.Скуднов. Предельные пластические деформации металлов. М.: Металлургия. 1989, 176.