Анализ условий намагничивания в разомкнутой магнитной цепи промышленных изделий в форме полых цилиндров из материала с высокой магнитной проницаемостью.

С.Г. Сандомирский

г. Минск, Республика Беларусь

На промышленных предприятиях в массовом количестве изготавливаются изделия и заготовки из ферромагнитных материалов (сталей и чугунов). Требуемые физико-механические свойства изделий (твердость, предел прочности и др.) обеспечиваются заданием их химического и фазового состава, режимами термической и химико-термической термообработки. Возможные нарушения режимов технологических процессов при производстве изделий приводят к недопустимым изменениям их свойств. Одним из методов решения поставленной задачи является магнитный, основанный на наличии устойчивой взаимосвязи между физико-механическими и магнитными свойствами многих ферромагнитных материалов. Индивидуальный характер использования в узлах ответственного назначения обусловливает необходимость контроля свойств каждого изделия. Массовый характер производства требует создания высокопроизводительных автоматизированных средств неразрушающего контроля изделия непосредственно в процессе их движения [1], основанных на намагничивании контролируемых изделий в разомкнутой магнитной цепи.

Параметром изделий, определяющим условия их намагничивания в разомкнутой магнитной цепи, является центральный коэффициент N размагничивания изделий. Физической моделью многих стальных и чугунных изделий, физико-механические свойства и структура которых контролируются магнитным методом, может быть полый цилиндр (трубка) из ферромагнитного материала (рис.1).

В дальнейшем размеры трубки будем характеризовать параметром  - отношением длины трубки L к ее наружному диаметру D, и параметром h – отношением толщины G стенки трубки к ее наружному радиусу D/2. Учитывая, что изделия при намагничивании с целью магнитного структурного анализа в разомкнутой магнитной цепи и при формировании их остаточной намагниченности находятся в относительно слабых магнитных полях, не доводящих их до технического насыщения, правомерно считать, что ферромагнитный материал изделия имеет высокую магнитную проницаемость   1.

Проанализируем известные методики и вытекающие из них с учетом и введенных обозначений аналитические выражения для расчета N полых цилиндров из материала с высокой магнитной проницаемостью при намагничивании параллельно образующей.

Рисунок 1.	Внешний вид стальных и чугунных изделий и заготовок, физической моделью которых может быть полый ферромагнитного цилиндр (трубка).

Аналитические выражения для расчета внешних полей полых цилиндров получены в [2, 3] с использованием аппроксимации [4] распределения магнитных зарядов по поверхности цилиндра. Однако в результате проведенного анализа в [2, 3] установлены лишь критерии подобия внешних полей тонкостенных полых цилиндров. Полученные выражения предназначены лишь для расчета поля от намагниченных цилиндров на достаточном удалении от их поверхности.  Аналитического выражения для расчета  N полых цилиндров не получено.

Базовыми формулами для расчета N полых цилиндров могут служить интерполирующие выражения, предложенные К. Вармутом [5] для расчета N сплошных цилиндров при   1:

N=Э(λ)×k(λ)				,			(1)

где               	 Э(λ)=11−λ21−λ1−λ2arccosλ       		для     0    1  ,		(2)

Э(λ)=1λ2−1λλ2−1lnλ+λ2−1−1		для 	  1,		(3)

k(λ)=1+2.35ln1+0.137λ1+2.28ln1+0.284λ				.			(4)

Распространенной является рекомендация [6, 7] вычисления N стержней произвольного сечения так же как  цилиндра, площадь сечения которого равна площади сечения стержня. При использовании такого подхода для вычисления N полого цилиндра получим:

N=Э(λэф)×k(λэф)			,			(5)

где				 λэф=λh2−h				.			(6)

Математически этот подход представляет вычисление N полого цилиндра по формулам для сплошного цилиндра при «эффективном» отношении λэф длины цилиндра к его диаметру, вычисляемом исходя из размеров λ и h полого цилиндра. Для полноты анализа такого подхода рассмотрим так же следующий один из вариантов вычисления λэф  по λ и h полого цилиндра:

λэф=λ2h1+12−h		.				(7)

Другой подход к вычислению N полого цилиндра предложен в [8]. Проведенные там исследования показали, что проводимость формы определяется в основном периметром поперечного сечения  стержня, а не его площадью. Такой подход позволяет получить для вычисления N полого цилиндра:

N=k(h)×Э(λ)×k(λ)	,				(8)

где	 			k(h)=h×2−h		.				(9)

Математически этот подход представляет вычисление N полого цилиндра по формулам для N сплошного цилиндра той же относительной длины λ, умноженным на коэффициент k(h), определяемый толщиной стенки  h полого цилиндра.

В [9] расчет размагничивающего поля на оси полого ферромагнитного цилиндра предложено вести с использованием «условного» коэффициента размагничивания, равного разности коэффициентов размагничивания цилиндров, имеющих диаметры, равные наружному и внутреннему диаметрам полого цилиндра.   Такой подход позволяет получить для N полого цилиндра:

N=Э(λ)×k(λ)−Э(λ')×k(λ'),	где	 λ'=λ1−h	.	(10)

Отметим, что все рассматриваемые подходы при h = 1 (когда толщина стенки полого цилиндра равна его радиусу) приводят к формулам для расчета N сплошного цилиндра.

При h → 0 и любом конечном значении λ рассчитанная по (5) - (9) величина N → 0, что так же соответствует физике намагничивания полого цилиндра. Но нри λ → 0  величина N, вычисленная по (10), стремится к 0 для любого h. Это верно для «условного» коэффициента размагничивания на оси трубки, но для центрального коэффициента размагничивания N полого цилиндра не верно. Кроме того, напряженность размагничивающего поля на оси трубки существенно меньше напряженности размагничивающего поля в ее сечении. Поэтому применение (10) для расчета и анализа диапазонов изменения N полого цилиндра не целесообразно.

В [10, 11] реальный полый цилиндр при расчете его N заменен эквивалентным полым эллипсоидом, полость которого соосна с внешней эллипсоидальной поверхностью. Условием замены приняты также идентичность материалов, равенство объемов, приведенных относительных длин и отношений площадей полостей к площадям сечений полого цилиндра и эквивалентного полого эллипсоида. Полученная в [10, 11] формула для расчета  N полого  цилиндра из материала с высокой магнитной проницаемостью во введенных обозначениях может быть записана в виде

N=0.765×k(h)×Э(λ)	,				(11)

где 			k(h)=h×32−h×3−3h+h22		.		(12)

Математически этот подход представляет вычисление N полого цилиндра по формулам для N эллипсоида той же относительной длины λ, умноженным на коэффициент 0.765 × k(h), определяемый толщиной стенки  h полого цилиндра.

Формула (11) так же методически не верна. При h = 1 (11) приводит к не к N сплошного цилиндра, а к величине  0.765 × Э(λ) .

В таблице сопоставлены результаты вычисления N полого цилиндра по (5) - (9) с известными [8, 12] экспериментальными результатами. Диапазон изменения параметров λ и h  экспериментальных образцов (0.6 ≤ λ ≤ 50 и 0.1 ≤ h ≤ 0.5) достаточно полно охватывает практически важный диапазон их изменения у изделий, физико – механические свойства и структура которых подвергаются контролю магнитным методом. Погрешность σ расчета N полого цилиндра по различным аппроксимациям вычислена по формуле

σ, % = 100 %  × (Nрасчет - Nэксперимент ) / Nэксперимент	 .		(13)

Анализ представленных в таблице результатов показывает, что расчет N полого цилиндра по (5) и (6) приводит к существенно завышенным значениям по сравнению с экспериментальными данными. Это является следствием методической не правомерности использования предложенного в [6, 7] подхода расчета N стержней произвольного сечения применительно к полым цилиндрам, что уже было отмечено в [9].  Как показано и в исследованиях [2, 3],  предложенный в [6, 7] подход применим к расчету внешних полей ферромагнитных объектов произвольного сечения на достаточно больших расстояниях от их поверхности, но при расчете размагничивающего поля внутри намагниченного объекта приводит к существенно не точным результатам.  Погрешность расчета N полого цилиндра по (5) и (6)  возрастает с уменьшением длины трубки в исследованном диапазоне изменения λ и h и достигает максимума в +73 % при λ ≈ 1.3 (образец № 3 в таблице).  Хотя при λ → 0  величина N, вычисленная по (5) и (6), стремится к 1 для любого h, что физически верно, большая погрешность расчета по сравнению с экспериментальными данными в практически важном диапазоне изменения λ и h делает применение (5) и (6) для расчета  N полого цилиндра и анализа диапазонов его изменения не целесообразным. Снизить погрешность расчета N полого цилиндра по (5) может использование искусственно  предложенных выражений для вычисления λэф . Например, расчет N полого цилиндра по (5) и (7) приводит к существенно меньшим погрешностям при сопоставлении с данными экспериментов (таблица). Это делает  (5) и (7) в принципе пригодными для расчета и анализа влияния на N параметров λ и h полого цилиндра во всем возможном диапазоне их изменения.

Таблица

Сопоставление результатов измерения N трубок по [8] и [12] с расчетом по (5) - (9).

| № пп | Ист. инф. | Размеры образцов, мм |  |  | Обобщенные параметры |  | N Экспери- мент | Отклонение σ, % расчета и эксперимента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет по (5) и (6) | Расчет по (5) и (7) | Расчет по (8) и (9) |
|  |  | L | D | H | λ | h |  |  |  |  |
| 1 | [8] | 25.5 | 41.7 | 5.1 | 0.612 | 0.245 | 0.2037 | +44.3 | +26.0 | -14,0 |
| 2 | [8] | 20.1 | 20.2 | 5.1 | 0.995 | 0.505 | 0.2208 | +10.5 | -0.4 | -4.6 |
| 3 | [8] | 40.7 | 30.0 | 2.75 | 1.357 | 0.183 | 0.0634 | +72.6 | +41.5 | +5.8 |
| 4 | [8] | 39.0 | 26.2 | 3.1 | 1.489 | 0.237 | 0.0755 | +51.0 | +24.5 | +3.3 |
| 5 | [8] | 59.0 | 26.2 | 3.1 | 2.252 | 0.237 | 0.0457 | +46.6 | +20.4 | +7.5 |
| 6 | [8] | 85.9 | 26.2 | 3.1 | 3.416 | 0.237 | 0.0270 | +40.7 | +14.8 | +7.4 |
| 7 | [12] | 76.0 | 2.7 | 0.15 | 28.15 | 0.111 | 0.000641 | +29.2 | -3.4 | -1.6 |
| 8 | [12] | 60.0 | 2.0 | 0.10 | 30.0 | 0.100 | 0.000551 | +24.1 | -7.6 | -6.5 |
| 9 | [12] | 100 | 2.0 | 0.10 | 50.0 | 0.100 | 0.000232 | +22.8 | -10.0 | -4.2 |

Хорошее совпадение с экспериментальными результатами в исследованном диапазоне изменения λ и h обеспечивает расчет  N полого цилиндра по (8) и (9).  Практически во всем исследованном диапазоне  изменения λ и h полых цилиндров расхождение с экспериментальными данными не превышает ± 7.5 % . Это практически находится в пределах возможной в силу влияния различных факторов погрешности эксперимента.

Лишь при  λ ≈ 0.6 и достаточно тонкой стенке трубки (h ≈ 0.2) расхождение с экспериментом возрастает до – 14 % (образец № 1 из таблицы). Это, однако, представляется не случайным. Анализ (8), (9) показывает (это относится и к (11), (12)), что при λ → 0  рассчитанная величина N стремится не к 1 для любого h ≠ 0, а к значению k(h) , что физически не верно. Поэтому использовать (8) для анализа изменения N коротких полых цилиндров (при λ ≤  0.5) не целесообразно. Напротив, в диапазоне изменения λ полых цилиндров (0.5 ≤ λ ≤  50) применение (8), (9) для анализа изменения их N оправдано хорошим совпадением расчетных и экспериментальных результатов.

Результаты расчета по (8), (9)  N полых цилиндров  при 0.5 ≤ λ ≤ 10 представлены на рис.2,а (в сопоставлении с зависимостями N (λ) эллипсоида и сплошного цилиндра). Анализ представленных результатов показывает, что с уменьшением h полого цилиндра его N существенно снижается. Так уже при h ≈ 0.2 и одинаковом λ из проанализированного диапазона ее изменения центральный коэффициент размагничивания N полого цилиндра снижается примерно в  2.8 раза по сравнению с N сплошного цилиндра. Одинаковый со сплошным цилиндром  N имеет вдвое более короткая трубка с такой толщиной стенки.   Представленные на рис.2,а  зависимости позволяют качественно оценить влияние изменений λ полых цилиндров с различной толщиной стенки на N. Достаточно точная (при 0.5 ≤ λ ≤ 50) для технических расчетов оценка N полых цилиндров конкретных размеров может быть осуществлена по (8), (9).

Для анализа изменения N коротких полых цилиндров (0 ≤ λ ≤  1) следует рекомендовать использование формул (5) и (7). Предпосылкой этого является: физически верное значение N = 1, получаемое по этим формулам при λ → 0 для любого h ≠ 0;  хорошее (-0.4%) совпадение с экспериментом в другой крайней точке λ ≈ 1 исследуемого диапазона (образец № 2 в таблице); удовлетворительное (+26 %) совпадение с экспериментом в середине (λ ≈ 0.6) исследуемого диапазона изменения λ и h (образец № 1 в таблице); физически верные значения N в крайних точках диапазона изменения h.

Результаты  расчета по (5) и (7) зависимостей N(λ)  полых цилиндров  при 0 ≤ λ < 1 представлены на рис. 2,б  (в сопоставлении с зависимостями N(λ) эллипсоида и сплошного цилиндра). Анализ представленных результатов показывает, что чем меньше λ трубки, тем меньше уменьшение толщины h ее стенки снижает N. Так, например, N трубок с h = 0.1 при λ = (0.1 − 0.2) меньше, чем у сплошного цилиндра всего на  30 % (при λ = 1 – почти в три раза).

а).

б).

Рис.2	Влияние λ эллипсоидов, цилиндров и трубок при h = 0.5; 0.2; 0.1 и 0.05 (соответственно кривые сверху вниз) на их центральные коэффициенты размагничивания при изменении λ от 0.6 до 12 ( а. - расчет по (8), (9)) и при изменении λ от 0 до 1 (б. -  расчет по (5), (7)).

В [13 - 16] проанализированы особенности формирования остаточной намагниченности ферромагнитного тела после намагничивания изделий в замкнутой и разомкнутой магнитной цепи, физические ограничения возможности применения магнитного метода контроля структуры изделий, обусловленные изменением его чувствительности при намагничивании изделий в разомкнутой магнитной цепи и неконтролируемой предварительной намагниченностью изделия. В качестве модели контролируемого изделия в этих работах рассмотрен ферромагнитный цилиндр из материалов с различной магнитной жесткостью. Для возможности непосредственного применения к изделиям в форме полых ферромагнитных цилиндров выводов этих работ, касающихся размеров изделий, структура и физико-механические свойства которых могут быть проконтролированы магнитным методом, установим количественную взаимосвязь между размерами сплошного и полого цилиндров, имеющих одинаковый центральный коэффициент размагничивания  N. Учитывая вполне удовлетворительное совпадение с экспериментом (таблица) значений N полых цилиндров, рассчитанных по (5), (7), для анализа такой взаимосвязи воспользуемся аналитическим выражением (7) для λэф полого цилиндра.

Результаты расчета влияния изменений λ и h полого цилиндра на его λэф представлены на рис. 3. Анализ этих результатов подтверждает, например,  сделанный выше на основе номограмм рис.2 вывод, что  N полого цилиндра с h = 0.2 соответствует  N  вдвое более длинного сплошного цилиндра. При  h = 0.1 N полого цилиндра соответствует  N  в 2.8 раза более длинного сплошного цилиндра.

Используя (7) для вычисления λэф полого цилиндра можно применить результаты проведенного ранее анализа  возможностей и ограничений магнитного контроля структуры и физико-механических свойств сплошных цилиндров при намагничивании в разомкнутой магнитной цепи к анализу возможностей контроля свойств полых цилиндров. Например, на основании выводов [16] можно заключить, что магнитный контроль структуры полых цилиндров с толщиной стенки h = 0.2 (0.1) из материалов с коэрцитивной силой менее 1 кА/м  при намагничивании в разомкнутой магнитной цепи полем напряженностью 60 кА/м без предварительного размагничивания с погрешностью менее 5% возможен  при их  λ ≈ 2 (1.4).

Результаты проведенного анализа условий намагничивания в разомкнутой магнитной цепи промышленных изделий в форме полых цилиндров из материала с высокой магнитной проницаемостью позволяют сделать следующие выводы:

1. На основе использования интерполирующих формул К. Вармута [5] и методики [8]  расчета проводимости формы полых цилиндров с учетом изменения периметра их поперечного сечения  получены аналитические выражения (8), (9)  для расчета центрального коэффициента размагничивания N полых цилиндров. Сопоставлением с экспериментальными данными и в результате анализа показано, что аналитические выражения (8), (9) могут быть использованы в технических расчетах и для анализа N полых цилиндров в практически важном диапазоне  изменения λ цилиндров  (0,6    50).

λэф

а).

λэф

б).

Рис.3	Влияние λ (а) и  h (б) полых цилиндров на их λэф , используемое для расчета центрального коэффициента размагничивания N  по (5), (7).  На (а) – кривые снизу вверх соответственно для h =1 (сплошной цилиндр); 0.5; 0.2; 0.1 и 0.05 . На (б) - кривые снизу вверх соответственно для λ = 0.2; 0.5; 1; 2 и 5. Расчет по (7).

2. На основе использования интерполирующих формул К. Вармута [5] и методики [6] расчета центрального коэффициента размагничивания N стержней произвольного профиля сечения с учетом изменения площади их поперечного сечения  записано аналитическое выражение (5), (6)  для расчета центрального коэффициента размагничивания N полых цилиндров.  Сопоставлением с экспериментальными данными показано, что аналитическое выражение (5) при использовании (6)  для расчета «эффективной» относительной длины λэф полого цилиндра не может быть использовано в технических расчетах и для анализа N полых цилиндров в диапазоне  изменения λ цилиндров  (0.6    50) из-за большого (до +73 %) расхождения с экспериментом.

3.  Предложено аналитическое выражение (7) для расчета λэф полого цилиндра. Сопоставлением с экспериментальными данными показано, что аналитические выражения (5) и  (7) могут быть использованы в технических расчетах и для анализа N полых цилиндров во всем практически важном диапазоне  изменения λ цилиндров  (0    50), и что особенно важно – для коротких полых цилиндров (0    1), когда применение формул (8), (9)  физически не приемлемо. С использованием (5) и (7) установлено, что чем меньше λ трубки, тем меньше уменьшение толщины h ее стенки снижает N. Так N трубок с h = 0.1 при λ = (0.1 − 0.2) меньше, чем у сплошного цилиндра всего на  30 % (при λ = 1 – почти в три раза).

4. Применение результатов проведенного ранее в [13 - 16] анализа  возможностей и ограничений магнитного контроля структуры и физико-механических свойств сплошных цилиндров при намагничивании в разомкнутой магнитной цепи к анализу возможностей контроля свойств полых цилиндров может быть осуществлено перерасчетом параметров λ и h полого цилиндра в «эффективную» относительную длину λэф сплошного цилиндра по (7).

Литература:

1. Сандомирский С.Г. Магнитный контроль физико-механических свойств изделий

массового производства в движении (Обзор). - Дефектоскопия, 1996, №7, с. 24-46.

2. Гринберг Г.К. Подобие внешних полей ферромагнитных трубок. -  Труды института физики АН Латвийской ССР, т.XI, 1959, с. 31 – 40.

3. Гринберг Г.К. Критерии подобия внешних полей для сплошных и полых ферромагнитных цилиндров. – Межвузовская научная конференция по применению физического и математического моделирования. Секция физического моделирования. Доклад Ф–19, Москва, типография МЭИ, 1959, 11 с.

4. Wurschmidt J. Theorie des Entmagnetisierungsfaktor und der Scherung von Magnetisierungskurven. Braunschweig, 1925.

5. Warmuth K. Über den ballistichen Entmagnetisierungsfaktor zylindrischen Stäbe. – Archiv Fur Elektrotechnik, 1954, т.41, № 5, p. 242 – 257.

6. Аркадьев В.К. Электромагнитные  процессы  в  металлах.  -  М.-Л., ОНТИ, 1934, ч. 1, - 230 с.

7. Меськин В.С. Ферромагнитные сплавы. М.-Л.: ОНТИ, 27, 1937, - 790 с.

- Сливинская А.Г. Проницаемость формы цилиндров и призм. – Труды МЭИ, вып.16,

1956 г., с. 67 – 81.

9. Горбаш В.Г., Сандомирский С.Г., Делендик М.Н. Коэффициент размагничивания полых ферромагнитных стержней. – Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 1999, № 2, с. 9 – 15.

10. Мизюк Л.Я., Ничога В.А. К расчету коэффициентов размагничивания пустотелых цилиндрических сердечников. – Геофизическая аппаратура, вып. 25, 1965 г., Л., «Недра», с. 70 – 98.

11. Мизюк Л.Я., Ничога В.А. Аналитические выражения для расчета коэффициентов размагничивания стержневых сердечников. – Электричество, 1967 г., № 7, с. 73 – 74.

12. Розенблат М.А. Коэффициенты размагничивания стержней высокой проницаемости. - Журнал технической физики, 1954, т. ХХIV, вып. 4, - с. 637-661.

13. Сандомирский С.Г. Чувствительность остаточной намагниченности ферромагнитных изделий к магнитным характеристикам их материалов и геометрическим параметрам. - Дефектоскопия, 1990, №12, с. 53-59.

14. Сандомирский С.Г. Остаточная намагниченность ферромагнитного тела, намагниченного в разомкнутой магнитной цепи. – Дефектоскопия, 1997, № 8, с.50 – 59.

15. Сандомирский С.Г. Изменение чувствительности магнитного метода контроля физико-механических свойств сталей при намагничивании изделий в разомкнутой магнитной цепи (ограничения возможностей метода). – Дефектоскопия, 1998, № 7, с.72 – 81.

16. Сандомирский С.Г. Влияние магнитной предыстории изделия на результаты контроля его физико-механических свойств магнитным методом при намагничивании в разомкнутой магнитной цепи (ограничения возможностей метода). II Аналитическое моделирование.  – Дефектоскопия, 2004, № 6, с.72 – 99.