МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МОДИФИКАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЯ TiN ПРИ БОМБАРДИРОВКИ ПОТОКОМ ИОНОВ Al+ И B+

Букрина Н.В., Князева А.Г., Сергеев В.П.

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

пр-т. Академический 2/1, Томск, Россия

Введение

С целью повышения износостойкости материала широкое применение получили покрытия на основе нитрида титана (TiN). Вследствие значительного увеличения объемной доли границ раздела такие покрытия проявляют в ряде случаев уникальное сочетание свойств: высокую твердость, износостойкость, окислительную стойкость и, одновременно, высокий коэффициент упругого восстановления, и низкий коэффициент трения. Одним из эффективных способов направленного изменения структуры и состава покрытия является бомбардировка пучками ионов высокой энергии после осаждения покрытия. При этом возникает высокий градиент концентрации легирующих элементов в поверхностном слое покрытия, что приводи к значительному диффузионному перераспределению элементов по толщине покрытия.

Экспериментальные исследования структуры покрытия после обработки не дают полного представления о том, какие процессы привели к образованию той или иной структуры. В этом случае помощь может оказать математическое моделирование. Моделирование технологического процесса необходимо и с целью дальнейшей оптимизации технологии, выбора технологических параметров. В настоящей работе предложена и исследуется математическая модель процесса модификации поверхностного слоя покрытия комбинированным потоком ионов.

Математическая постановка задачи

Пусть на образец из армко-железа каким либо образом нанесено покрытие из нитрида титана (рис. 1). Далее образец подвергается обработке потоком ионов Al+ и B. В процессе обработки происходит внедрение ионов в поверхностный слой покрытия, его разогрев. Вследствие теплопроводности прогревается и подложка. Для обеспечения большего теплоотвода подложка может контактировать с высокотеплопроводным материалом, что не всегда используется. Дополнительные потери тепла обеспечиваются излучением. В ходе обработки происходит перераспределение элементов, образование различных соединений и фаз в поверхностном слое покрытия.

Рис.1

В данной работе ограничимся конечными уравнениями данного технологического процесса, так как вывод содержался в работе [1].

Обозначения, использованные далее для соединений и элементов в кинетических и диффузионных уравнениях, представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Ti | N | AL | B | TiAlBN | TiB2 | TiB | AlB12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |

Математическая постановка задачи о формировании структуры покрытия в ходе данного технологического процесса имеет следующий вид.

Считаем, что на границах между слоями выполняются условия идеального теплового контакта, что означает равенство температур и потоков тепла при переходе через границу раздела материалов, все материалы обладают высокой теплопроводностью, а толщины всех слоев (и покрытия, и подложки) – малы.

c1ρ1L1+c2ρ2L2+c3ρ3L3∂T∂t=−σεT4−Te4+π2q0fterfbL1+a+0L1i=14Qiϕi    (1)

Первое слагаемое в (1) есть тепловыделение по закону Стефана-Больцмана, второе – отражает разогрев материала за счет внедрения в него ионов, третье слагаемое – тепловыделение за счет химических реакций.

В соответствии с этим уравнением и будет меняться средняя температура образца.

Для каждого из элементов, присутствующих в покрытии изначально, и попадающих туда ионов записываем уравнения переноса

∂yk∂t=−∂∂xJk+wk+b−1ρ1VkMk−1Ft,x, мольм3с, k=1,2,3,4	(2).

Для соединений, которые не диффундируют, справедливы кинетические уравнения

∂yk∂t=wk, k=5,6,7,8				(3).

Используя обозначение

mi=ρ1VkMk−1				(4),

где mi – плотность потока массы k−ого компонента.

Заменим импульсный источник эффективным из условия

qm,k⋅tобр=mk⋅ti⋅n					(5)

где n-число импульсов, ti-время действия одного импульса.

Из (5) получаем постоянный эффективный источник, эквивалентный экспериментальному.

При расчете с импульсным потоком третье слагаемое в (2) принимает вид:

mk⋅ft⋅exp−x−ab2.

С постоянным же источником – qm,k⋅exp−x−ab2- «эффективный» или эквивалентный источник.

Ft,x=ftexp−x−ab2;

wk - сумма источников и стоков данного элемента в объеме за счет химических реакций; Vk - максимальная «скорость» внешнего потока частиц сорта k (ионов алюминия, k=3, и бора, k=4); Mk - их молярные массы, кгмоль; Jk - массовый поток компонента вследствие концентрационной диффузии. В самом простейшем варианте можем принять

Jk=−Dk∂yk∂x, мольм2с					(4)

где Dk - эффективный коэффициент диффузии элемента в покрытии, м2/с.

Принимая во внимание имеющиеся результаты экспериментального исследования структуры и состава покрытий по окончании процесса обработки ([2, 3] и др.), из принципиально возможных реакций выделим следующие

Ti+Al+B+N→TiAlBN (образование твердого раствора) (I)

Ti+2B→TiB2 (экзотермическая реакция) (II)

Ti+B→TiB (экзотермическая реакция) (III)

Al+12B→AlB12 (экзотермическая реакция) (IV).

Тогда кинетические функции могут быть записаны в виде

ϕ1=k1y1y2y3y4exp−E1RT; ϕ2=k2y1y42exp−E2RT;

ϕ3=k3y1y4exp−E3RT; ϕ4=k4y3y412exp−E4RT.

В соответствии с реакционной схемой имеем

w1=−ϕ1+ϕ2+ϕ3; w2=−ϕ1; w3=−ϕ1+ϕ4;

w4=−ϕ1+2ϕ2+ϕ3+12ϕ4;				(5)

w5=ϕ1; w6=ϕ2; w7=ϕ3;w8=ϕ4

Так как для реализованных в экспериментах условий покрытие для процесса диффузии имеет «бесконечную толщину», т.е., его толщина много превышает характерный диффузионный масштаб, задача диффузии замыкается простыми граничными условиями:

x=0:J=0;  x→∞:J=0				(6).

В начальный момент времени концентрации элементов заданы:

t=0:C1=C10;C2=C20;Ck=0,k=3−8		(7).

Задача (1) – (3) с условиями (6), (7) решается численно по неявной консервативной разностной схеме с использованием метода прогонки. Используется специальный алгоритм, описанный в [3]. Согласно этому алгоритму, задачи теплопроводности и диффузии решаются на разных, но согласованных, разностных схемах. Так как в рассматриваемой здесь модели не учитывается распределение температуры по координате, алгоритм сводится к согласованию шагов по времени диффузионной и тепловой подзадач в соответствии с характерными скоростями процессов теплопроводности и диффузии. Система кинетических уравнений решается независимо методом Рунге-Кутта с автоматическим выбором шага на каждом шаге решения тепловой задачи.

Для удобства анализа результатов и сравнения теории с экспериментом при численном исследовании задачи анализируются распределения не только мольных концентраций, но и атомных и массовых.

Если yi - мольные концентрации; моль/см3; то zi=yiNA - число молекул или атомов в единице объема; NA=6,0220943⋅1023 - число Авогадро. Тогда

z1=y1+y5+y6+y7NA - число атомов Ti

z2=y2+y5NA - число атомов N

z3=y3+y5+y8NA - число атомов Al

z4=y4+y5+2y6+y7+12y8NA - число атомов B.

Иногда оказываются полезными относительные концентрации

zotn,1=z1z1+z2+z3+z4⋅100; zotn,2=z2z1+z2+z3+z4⋅100; zotn,3=z3z1+z2+z3+z4⋅100; zotn,4=z4z1+z2+z3+z4⋅100.

Массовые концентрации веществ Ci определяются формулами

Ci=ρiρ,

где ρi=yimi - парциальные плотности компонентов; mi - их молярные массы Очевидно, что

ρ=i=14ρi;   i=14Ci=1.

Свойства веществ - основы (Fe) и покрытия (TiN), использованные в расчетах, взяты из [5, 6, 7]

сTiN=6⋅10−4, сFe=0.825, снержсталь=0,666Дж/(гр К); LTiN=0.00001, LFe=0.001, Lнержсталь=0.1см;; y10=0.82, y20=0,41моль/см3; MTi=47.88⋅10−3, MN=14⋅10−3, MAli=26.98⋅10−3, MB=10.8⋅10−3гр/моль;

Некоторые параметры задачи не известны из условий эксперимента. Они подбираются путем численного исследования таким образом, чтобы в конце процесса качественно получить экспериментальное распределение элементов в покрытии h3=1.5⋅1014, h3=1.3⋅1014Дж/моль; qm3=2.0⋅10−10, qm4=0.9⋅10−10моль/см2; a=6.0⋅10−6; b=5.5⋅10−6.

В задаче так же исследуется влияние этих параметров на формирования переходной зоны.

Оценку значений констант скоростей химических реакций проводили с помощью известных термодинамических формул аналогично [8]. Порядок этих параметров для каждой из наших возможных реакций составил соответственно: k1=12,124⋅1025; k2=11,03⋅1014; k3=13,13⋅1015; k4=25,72⋅10181/с.

В качестве примера приведем распределения концентраций Al и B по пространству в конце времени обработки (в течении 1 часа). Что качественно отражает полученные экспериментально зависимости распределения этих концентраций в конце процесса обработки.

Рис.1. Пространственное распределение ионов в покрытии в последний момент времени (1 час) при параметрах источника qm3=2⋅10−10, qm4=0.9⋅10−10.

Литература.

- Букрина Н. В., Князева А. Г., Сергеев В. П. Математическая модель процесса ионной модификации покрытия // сборник научных трудов Российской школы-конференции молодых ученых и преподавателей «Биосовместимые наноструктурные материалы и покрытия медицинского назначения». 25 сентября-1 октября, Белгород, Россия.-2006.-с. 319-323

- Сергеев В. П. Сверхтвердые нанокомпозитные покрытия на основе нитрида титана, легированного медью, алюминием или углеродом // В кн.: Деформация, локализация, разрушение. Сб. статей / под ред. Л.Б. Зуева. - Томск. - Изд-во НТЛ,2005. - с.112-126.

- Панин В. Е., Сергеев В. П., Федорищева М. В. и др. структура и механические свойства нанокристаллических покрытий на основе карбидов и нитридов титана и алюминия // Физическая мезомеханика. Спец. выпуск.–Т.7,ч.2.– 2004.–с. 321-324.

- Букрина Н. В., Князева А. Г. Алгоритм численного решения задач неизотермической диффузии, встречающихся в процессах поверхностной обработки // Физическая мезомеханика. – Т.9.–№ 2.–2006.– с. 55-62.

- Лариков Л. Н, Юрченко Ю. Ф. Тепловые свойства металлов и сплавов - справочник, Киев, 1985. – с. 437

- Лариков Л. Н., Исайчев В. И. Диффузия в металлах и сплавах - справочник, Киев: Наукова думка, 1987.– с. 509.

- Стали и сплавы. Марочник. Справочное издание / ред. В.Г. Сорокин и др.–М.: Интермет Инженеринг, 2001.–608с.

- Крюкова О.Н. Численное исследование модели электронно-лучевой наплавки покрытий с модифицирующими частицами с учетом физико-химических превращений // Известия ТПУ. –№6.–2006, – с.120-125.