КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ КОНТАКТНОГО

ПРОВОДА ПРИ ЭЛЕКТРОИСКРОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Ли В.Н., Кондратьев А.И., Химухин С.Н., Титов Е.А., Теслина М.А.

Хабаровск, Россия

В условиях возрастающего значения железнодорожного сообщения для развития России необходимо решение ряда задач. Одной из таких задач является контроль состояния контактной сети и, в частности, контактного провода. При эксплуатации контактный провод подвергается механическому и тепловому износу. При электрификации на переменном токе доминирующим видом износа является тепловой, который вызван протеканием больших токов нагрузки и процессами электроэрозии в сильноточном скользящем контакте. Величина эрозии провода при искрении определяется параметрами электрического контура, контактирующими материалами и средой. Процессы, происходящие в области контакта между медным проводом и контактной графитовой вставкой аналогичны электроэрозионным процессам. Использование переменного тока приводит к двойной смене направления массопереноса за один период. Наиболее опасным является момент когда “+” находится на проводе, в этот момент массоперенос направлен от провода к вставке полоза токоприемника электроподвижного состава [1].

Ранее разработанная технология неразрушающего контроля состояния контактного провода позволяет установить зависимость между изменением коэффициента затухания ультразвукового сигнала и механическими свойствами [2]. Однако для развития и совершенствования самого метода контроля, необходимо установление корреляционных зависимостей не только между прочностными свойствами материала, его акустическими свойствами, но и тонкой структурой материала. Материал медного контактного провода является однофазным, не имеющим полиморфных превращений, с минимальным количеством добавок, что благоприятно для использования его в качестве модельного. Металлографическое исследование поперечных шлифов позволило установить, что после электроэрозионных процессов поверхностная часть материала провода подвергается расплавлению с быстрой последующей кристаллизацией. В этой области формируется мелкозернистая структура. В материале провода находящемся далее переплавленной области в зоне термического влияния под действием нагрева происходят различные стадии рекристаллизации, сопровождающиеся трансформацией зерен. Поэтому коэффициент ослабления является интегральным показателем, и определяется свойствами всех составляющих зон провода. Для установления степени влияния на коэффициент затухания различной структуры провода были получены образцы проводов с определенным размером зерна. Различную величину зерен получали методами термической обработки.

В результате анализа установлено, что коэффициент ослабления акустического сигнала мало изменяется при нагреве провода до 150 оС, дальнейший нагрев сопровождается увеличением коэффициента ослабления за счет изменения гармонических составляющих в спектре акустического сигнала.

Литература

1. Золотых Б.Н. О физической природе электрической обработки металлов // Электроискровая обработка металлов. Вып. 1. М.: АН СССР, 1957. С. 39 - 69.

2. Ли В.Н., Кондратьев А.И., Муромцева Е.В., Химухин С.Н. Механизмы разупрочнения и разрушения контактного провода // Дефектоскопия  2003 № 12  С 32 – 38.