ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНТАКТНЫХ ВСТАВОК АКУСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Ли В.Н., Кондратьев А.И., Химухин С.Н., Титов Е.А., Муромцева Е.В.

Хабаровск, Россия

В системе тягового электроснабжения железнодорожного транспорта процесс токосъема является наиболее ответственным, поэтому к нему предъявляются высокие требования по надежности. Токосъемные элементы (вставки) токоприемников электроподвижного состава железных дорог и контактный провод образуют сильноточную скользящую контактную пару и в процессе эксплуатации подвергаются механическому и электромеханическому изнашиванию. При исследовании электрических и акустических свойств контактных вставок в состоянии поставки установлено, что указанные свойства различны и определяются внутренней структурой. Причем в соответствии с выходным контролем электросопротивления по длине вставки, принятым на заводе изготовителе, вставки считаются годными. Такая система приемки продукции не позволяет обнаружить вставки с неоднородной структурой, что подтверждено металлографическими исследованиями. Для отработки системы оценки состояния контактных вставок использовали методику измерения локального электросопротивления и ультразвукового контроля.

Проведенные экспериментальные исследования показали, что для вставок в состоянии поставки, обладающими электросопротивлением согласно ГОСТ 14692 - 78 в пределах 320 мкОм  5 % и без видимых внешних повреждений, характерен спектр сигнала, имеющий ярко выраженные колебания в диапазоне от 7,5 до 25 кГц амплитудой до 120 относительных единиц с дальнейшим затуханием. Ширина импульса по частоте  на уровне 0,707 от максимального значения амплитуды находится в пределах Δf= 0,05 - 0,07 кГц.

Вставки после эксплуатации, имеющие повышенное электросопротивление (до 1000 мкОм), обладают спектральной характеристикой с колебаниями в начале диапазона до 15 кГц и амплитудой до 70 относительных единиц с резким уменьшением амплитуды с ростом частоты. Ширина импульса по частоте на уровне 0,707 от максимального значения амплитуды Δf=0,2 - 0,4 кГц.

Таким образом, модифицирование структуры материала вставки вызывает изменение электросопротивления и спектра акустического сигнала.

Литература

1. ГОСТ 14692 - 78. Вставки угольные контактные для токоприемников электроподвижного состава. - Офиц. изд. - М.: Изд-во стандартов, 1978. – 23 с.

2. Кондратьев А.И. Прецизионные методы и средства измерения акустических величин твердых сред: моногр./А.И. Кондратьев. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2006. – 152 с.