ЭКЗОЭМИССИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПРАВОЧНОГО ВОЛОЧЕНИЯ

Слесарев А.И., Серебряков А.Б.

Екатеринбург, Россия

Основной технологической операцией при изготовлении труб является оправочное волочение, для которого характерно интенсивное адгезионное взаимодействие металла с инструментом. Это взаимодействие проявляется в налипании металла с заготовки на инструмент, что приводит к появлению рисок, задиров, поперечных микротрещин на поверхности и в приповерхностном слое готовых изделий. Для снижения адгезионного взаимодействия применяют различные смазки. Однако, даже в условиях значительного снижения трения в зоне контакта взаимодействие металла и инструмента является основным фактором, влияющим на дефектность поверхностного слоя изделий после волочения. До настоящего времени не существует однозначных критериев, позволяющих выбирать оптимальные сочетания в системе металл – инструмент, при которых бы исключалось адгезионное разрушение поверхностного слоя металла.

Целью настоящей работы являлось использование метода фототермостимулированной экзоэлектронной эмиссии (ФТСЭ) для определения критерия, позволяющего проводить обоснованный выбор наиболее технологичного материала инструмента для оправочного волочения.

Рис.1. Определение энергии активации по начальному участку кривой ФТСЭ для образца TiCN

Т1

Т0

Исследовались образцы тугоплавких керамических соединений, относящихся к классу металлоподобных: карбиды – WC, SiC, B4C, NbC, ZrC, TiC, нитриды – TiN, AlN, Si3N4, BN, комбинированные соединения – TiCN, (TiCN)mOn, а также керамика на основе ZrO2. Измерения ФТСЭ проведены на автоматизированном экзоэмиссионном дефектоскопе. По экспериментальным кривым ФТСЭ определялись значения термической энергии активации Е, которая выбрана в качестве информативного параметра для оценки адгезионных свойств материалов. Измерения ФТСЭ выполнены при постоянной подсветке образцов светом допороговой длины волны (280 нм) при линейном нагревании со скоростью 20 град/мин. Энергия активации определялась по начальному восходящему участку кривой ФТСЭ как , где k– постоянная Больцмана, Т0–температура, при которой касательная к кривой ФТСЭ, проведенная в температурной точке Т1, пересекает температурную ось (Рис.1). Установлено, для карбидов энергия активации возрастает в ряду  SiC-WC-NbC-B4C-ZrC. Для нитридов энергия активации возрастает в ряду BN-TiN- AlN, у оксидов наибольшее значение Е зарегистрировано для керамики смешанного состава на основе ZrO2. По результатам экзоэмиссионных измерений были  выделены из всего ряда исследованных материалов те, которые должны характеризоваться наименьшей способностью к адгезионному схватыванию: для карбидов – это ZrC, для нитридов – AlN, для оксидов – керамика смешанного состава на основе ZrO2. Полученные выводы подтверждены результатами опытного волочения труб.

Таким образом, результаты экзоэмиссионных измерений свидетельствуют о возможности использования параметров ФТСЭ для оценки эксплуатационных показателей инструмента из тугоплавких материалов.