Применение АЭ метода для определения остаточного ресурса литых деталей

Бобров А. Л.

Новосибирск, Россия

Повышение достоверности определения остаточного ресурса и надежность результатов АЭ диагностики литых деталей тележек грузовых вагонов тесно связано с их эксплуатационными особенностями. Повышение эффективности использования таких деталей диктует в условиях вагоноремонтных предприятий оценивать возможность продления срока их эксплуатации. Поэтому определять возможность и срок дальнейшей эксплуатации приходится при наложении нескольких вероятностных процессов, таких как вероятностная оценка нагрузок, испытываемых деталью во время продлеваемого времени эксплуатации, вероятность идентификации типа - вида и размеров потенциальных источников разрушения, динамики их развития.

Предлагаемая методика включает регистрацию сигналов при двукратном последовательном статическом нагружении, комплексный анализ АЭ образов источников. При этом регистрация проводится на трех стадиях: монотонного нагружения, выдержке при максимальной нагрузке, стадии снятия нагрузки.

Анализ полученных результатов проводится по следующим этапам:

- идентификация источников АЭ и группировка сигналов от одного источника, используя временную локацию;

- кластерный анализ сигналов [1] и формирование образа источника АЭ с учетом стадии нагружения;

- оценка типа и степени опасности источника АЭ с применением интегральных критериев;

- дополнительный контроль участка другими методами НК (используются феррозондовый, вихретоковый или магнитопорошковый методы) и сравнение результатов;

- назначение минимального дополнительного срока эксплуатации, до следующей диагностики.

В настоящее время решается задача сравнительной диагностики, когда после проведения процедуры анализа проводится дополнительное сравнение с результатами предыдущего контроля. Применение такого метода позволит объективно повысить количество информации о механизме развития источников АЭ и достоверность комплексной диагностики в целом. Как показывают предварительные результаты, обнаруженные источники можно разделить на три вида:

- пассивные, обнаруженные другими методами НК, но не излучающие АЭ;

- временно активные, излучающие АЭ в течение одного испытания, а при следующей, назначенной диагностике – не излучающие АЭ;

- постоянно активные, излучающие АЭ при повторном нагружении.

Тем не менее, источники каждой из представленных групп могут быть как опасными для дальнейшей эксплуатации, так и не опасными, что подтверждается экспериментально – опытной эксплуатацией.

# Литература:

1. Диагностика объектов транспорта методом акустической эмиссии / А. Н. Серьезнов, Л. Н. Степанова, В. В. Муравьев и др.; Под ред. Л. Н. Степановой, В. В. Муравьева. – М.: Машиностроение/Машиностроение – Полет, 2004. 368 с.