Влияние карбидной фазы на чувствительность коэрцитиметрического и вихретокового методов контроля износостойкости закаленных и отпущенных высокоуглеродистых сталей

Макаров А.В., Горкунов Э.С., Колобылин Ю.М., Коган Л.Х.

Екатеринбург, Россия

Высокоуглеродистые нелегированные стали широко применяются при изготовлении разнообразного режущего и измерительного инструмента (метчики, плашки, напильники, топоры, калибры, скобы и др.), эксплуатация которого не сопровождается значительным нагревом. Для режущего и измерительного инструмента важным является высокая твердость, предотвращающая смятие режущей кромки, повышенная износостойкость, а также сохранение размеров в течение длительного времени. Поэтому инструмент из углеродистых сталей подвергают, как правило, низкотемпературной закалке, исключающей формирование значительного количества остаточного аустенита. При этом в закаленной структуре присутствует избыточный цементит, нерастворившийся при нагреве под закалку. В углеродистых сталях, подвергнутых закалке и отпуску, цементит присутствует также в виде карбидов отпуска, характеризующихся объемной долей (определяется содержанием углерода в мартенсите) и степенью коагуляции (зависит от режимов отпуска).

В настоящей работе изучены особенности применения коэрцитиметрического и вихретокового методов для оценки и контроля абразивной износостойкости высокоуглеродистых (0,83–1,84 мас.% С) сталей, подвергнутых закалке в воде от 790-1200 С и отпуску (75–700 С), в зависимости от содержания избыточной карбидной фазы, сохранившейся после аустенизации, а также степени коагуляции и объемной доля карбидов отпуска. Установлено, что оба метода могут эффективно применяться для оценки изменений при низкотемпературном (100-250 С) отпуске абразивной износостойкости инструментальных углеродистых сталей, подвергнутых стандартной закалке от 790 С. Избыточная карбидная фаза в количестве до 11 мас. % не оказывает заметного влияния на абразивную износостойкость заэвтектоидных сталей, закаленных от температуры 790 С, а также отпущенных при 75–150 С, однако замедляет снижение износостойкости при температурах отпуска 175–300 С. При увеличении доли избыточного цементита в структуре закаленных от 790 С заэвтектоидных сталей чувствительность обоих рассматриваемых методов контроля износостойкости низкоотпущенного состояния несколько повышается. Указанные методы могут быть использованы для оценки изменений износостойкости отпущенных при 200 С сталей в зависимости от количества в них избыточного цементита. Уровни абразивной износостойкости, коэрцитивной силы и вихретокового параметра заэвтектоидных сталей, подвергнутых среднему и высокому отпускам, практически не зависят от количества крупных избыточных карбидов, нерастворившихся при нагреве сталей под закалку. Немонотонный характер изменений коэрцитивной силы и показаний вихретокового прибора в зависимости от степени коагуляции цементита затрудняет использование коэрцитиметрического и вихретокового методов для оценки незначительных изменений износостойкости заэвтектоидных сталей при средне- и высокотемпературном отпусках. Уровни абразивной износостойкости, коэрцитивной силы и вихретокового параметра заэвтектоидных сталей, подвергнутых среднему и высокому отпускам, возрастают при увеличении объемной доли карбидов отпуска.

Литература

1. А.В. Макаров, Э.С. Горкунов, Л.Х. Коган, Ю.М. Колобылин. Коэрцитиметрический и вихретоковый контроль абразивной износостойкости закаленных и отпущенных заэвтектоидных углеродистых сталей. Дефектоскопия. 2007, в печати.