ДИАГНОСТИКА СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫХ КОМПАУНДОВ MeScX (Me=Ag; Sc=Ge, As; X=S, Se)

Шабашова О.А., Хейфец О.Л., Панфилов П.Е., Бабушкин А.Н.

Екатеринбург, Россия

Мультикомпонентные компаунды MeScX (Me=Ag; Sc=Ge, As; X=S, Se), в зависимости от элементного состава и способа синтеза могут находиться либо в поликристаллическом состоянии, либо в аморфном (в последнем случае, их называют халькогенидными стеклами). Настоящая работа посвящена диагностике структурного состояния компаунда AgGeAsS3xSe3(1-x) (x=0,1 – 0.9) методами рентгеноструктурного анализа (РСА) и металлографии. По данным сканирующей электронной микроскопии все исследованные образцы были однофазными. На рентгеновских дифрактограммах и лауэграммах, снятых с одних и тех же образцов, наблюдалось диффузное гало. Это позволило сделать вывод о том, что полученные образцы находились в аморфном состоянии.

Было изучено поведение данных соединений при микроиндентировании по Виккерсу: определяли величину микротвердости и параметры трещин, возникающих при внедрении индентора в матрицу. Микротвердость образцов не зависела от элементного состава компаунда (данные приведены в таблице). Было зарегистрировано два типа трещиноподобных дефектов – радиальные трещины и выколы. Последние образовывались в результате изменения траектории соседних радиальных трещин. Длина радиальных трещин не зависела от элементного состава компаунда и составила величину 22±4 μм. Количество наблюдаемых выколов зависело от морфологии поверхности образцов (качества подготовки шлифов и наличия дефектов, возникших при синтезе образцов). Сравнение полученных результатов с литературными данными показывает, что все изученные компаунды находятся в аморфном состоянии.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты № 04-03-32073 и № 06-02-16492).

Таблица

Микротвердость (по Виккерсу) и длины трещин по различным направлениям в соединениях AgGeAsS3xSe3(1-x) (x=0,1 – 0.9)

|  | →, μm | ←, μm | ↑, μm | ↓, μm | H, MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x=0,1 | 20,28 | 18,23 | 24±3 | 18 | 2400±100 |
| x=0,2 | 26±4 | 21±3 | 21±2 | 22±4 | 2400±100 |
| x=0,3 | 27±6 | 19±5 | 20±3 | 25±6 | 2400±100 |
| x=0,4 | 19±2 | 21±3 |  | 19 | 2400±100 |
| x=0,5 | 20±2 | 21±3 | 18 | 18±2 | 2400±100 |
| x=0,6 | 22±2 | 26±3 |  | 18±3 | 2100±100 |
| x=0,7 | 20±2 | 15±2 | 19±1 | 21±2 | 2400±100 |
| x=0,8 | 19±3 | 21±4 | 21±2 | 17±5 | 2500±100 |
| x=0,9 | 20±4 | 18±4 | 21±4 | 17±3 | 2400±100 |

Литература

1. R.F. Cook, G.M. Pfarr/ Direct observation and analysis of indentation cracking in glasses and ceramics. J. Am. Ceram. Soc. 1990, 73, 4, 787-817.

2. Л.И. Татаринова. Структура твердых аморфных и жидких веществ. М.: Наука. 1983, 151 с.

3. A.A. Othman, K.A. Aly, A.M. Abousehly. Cristallization kinetics in new Sb14As29Se52Te5 amorphous glass. Solid Stat Communications. 2006, 138,  184-189.