РАЗРАБОТКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ ВОЛН

Паврос С.К., Перегудов А.Н., Шевелько М.М., Курков А.В.

Санкт-Петербург, Россия

Ультразвуковые исследования зачастую преследуют цель не только определить абсолютные значения скоростей, но и связать их с внешними условиями (меняющаяся температура, давление, электрическое поле, механическое напряжение и т. п.) В этом случае принципиально важно обеспечить одинаковые условия, как для продольных, так и для поперечных волн. Использование различных акустических систем препятствует этому – при смене системы невозможно точное воспроизведение условий, при параллельном использовании двух систем возбуждения контролируются разные участки образца. В связи с этим, создание преобразователей, способных быстро изменить рабочую моду колебаний (с продольной на поперечную и обратно), является важной задачей.

Работы в этом направлении были начаты на кафедре электроакустики и ультразвуковой техники (ЭУТ) ЛЭТИ Л. А. Яковлевым [1], [2] и продолжены сотрудниками кафедры [3]. В настоящее время создан ряд образцов преобразователей и акустических систем, решающих задачу одновременного возбуждения продольных и поперечных волн при изменениях в твердых средах. В докладе рассматриваются вопросы разработки таких преобразователей, их конструкция и параметры.

Принцип работы двухмодовых преобразователей основывается на выборе среза активного материала пьезопреобразователя, в котором приложенное поле способно вызывать как продольную, так и поперечную деформацию. Эффективность работы пластинчатого преобразователя при этом будет зависеть от резонанса, возникающего в системе, а значит, от частоты приложенного электрического сигнала. Расчет и выбор оптимальных элементов (материалов и толщин) зависит от конструкции акустической системы. Наиболее простая ситуация возникает, когда пьезопластина повернутого среза работает через переходный слой на твердое тело. Расчет такой системы при использовании в качестве пьезоактивного материала ниобата лития (LiNbO3) приведен в [1]. Однако такая конструкция удобна только в случае стационарных лабораторных стендов измерения скорости ультразвука. Необходимость разработки мобильного выносного датчика, совместимого со стандартными приборами типа дефектоскопа-толщиномера, требует расчета более сложной конструкции, к тому же, требования к форме формируемого импульса в данном случае достаточно высоки. В качестве материала пьезопластины была выбрана пьезокерамика среза Z + 600. Защитный слой выполнен из стекла. В расчетах использовалась разработанная программа определения импульсного отклика в плоской многослойной конструкции с пьезоактивным слоем в режиме излучения и приема.

В докладе приводятся результаты анализа импульсных характеристик преобразователя с различной толщиной пьезоактивного слоя и протектора, параметры конструкции двумодового преобразователя для импульсных измерений на продольных и поперечных волнах 4 и осциллограммы акустических сигналов.

Литература

1. Яковлев Л. А. Акустическая система для измерения скоростей распространения продольных и поперечных волн в твердых телах Изв. ГЭТУ СПб. Вып. 486// Электроакустика и ультразвуковая техника, 1995. страницы 3 – 10.

2. Яковлев Л. А. Работы кафедры ЭУТ в области высокочастотных пластинчатых преобразователей   Изв. ГЭТУ СПб. Вып. 505// Электроакустика и ультразвуковая техника. 1997, страницы. 32 – 42.

3. Конструкция демпфированного пластинчатого преобразователя с повернутым срезом. Л. А. Яковлев, М. М. Шевелько, А. Н. Перегудов, М. В. Ковалевский // Тр. Нижегородской акустической сессии, Нижний Новгород 2002. Нижний Новгород, ТАЛАМ, 2002. страницы 294 – 296.

4. Пат.РФ № 2269840/ С. К. Паврос, А. Н. Перегудов, М. М. Шевелько. Электроакустический преобразователь. Опубл. 10.02.2006. Бюл.№ 4.