УСИЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ГАЛОГЕНСЕРЕБРЯНЫХ

РЕГИСТРИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ РАДИОГРАФИИ

С «ПЕРЕОСАЖДЕНИЕМ» ЭЛЕМЕНТНОГО СЕРЕБРА В «ФИЗИЧЕСКОМ ПРОЯВИТЕЛЕ», СОДЕРЖАЩЕМ Sn(II), Cu(II) И ТЕТРАГИДРИДОБОРАТ(III)-НАТРИЯ

Шарабанов А.А., Калентьев В.К., Михайлов О.В., Терехов П.В., Хабибуллин А.С.

Казань, Россия

Рассмотрен процесс усиления серебряных изображений на AgHal фотоматериалах для регистрации рентгеновского и γ - излучения (РФМ), основанный на т.н. «переосажде-нии» элементного серебра, сопровождающемся повышением степени его дисперсности. На первой стадии данного процесса, серебряное фотографическое изображение (СФИ), обрабатывают водным раствором, содержащим гексацианоферрат(III) калия (красная кровяная соль) и галогенид калия, а на второй – «физическим проявителем», исходными компонентами для составления которого являются хлорид олова(II) или хлорид олова(II) и тетраоксосульфат(VI) меди(II), N,N-этилендиаминтетраацетат натрия, тетрагидридоборат (III) натрия и гидроксид калия.

Определены фотографические характеристики РФМ с «переосажденным» СФИ и показано, что в результате осуществления данного процесса дополнительной обработки СФИ имеет место довольно значительный (причем возрастающий с ростом продолжительности обработки «физическим проявителем») прирост оптической плотности «переосажденного» изображения по сравнению с таковой для первоначального СФИ. Имеет место также весьма существенное (от двух до четырех раз) повышение чувствительности S0.85 и S2.00. Уровень плотности вуали РФМ с «переосажденным» СФИ, хотя и возрастает с ростом времени проявления, в большинстве случаев оказывается ниже уровня плотности вуали D0  для первоначального СФИ. Что касается градиента, то его величина в зависимости от времени проявления может как снижаться, так и несколько возрастать. Характерно, что эффект усиления СФИ в случае наличия в «физическом проявителе» как олова (II), так и меди(II) при прочих равных условиях оказывается более значительным, нежели в случае наличия в нем только олова(II) или только меди(II).

Разрешающая способность полученных «усиленных» СФИ практически не изменяется по сравнению с разрешающей способностью первоначального сформированного на РФМ серебряного изображения. При этом «физический проявитель», содержащий только Sn (II), сохраняет свою работоспособность в течение 24 ч; стабильность же аналогичного проявляющего раствора с Cu(II) и Sn(II) значительно меньше, но все же не менее 2 ч. Отмечено, что подобные «физические проявители» могут быть использованы в рентгеновской дефектоскопии как для обработки нормально экспонированных РФМ с субнормативным поверхностным содержанием AgHal, так и недоэкспонированных РФМ с «нормативным» его содержанием.

Литература

1 В.А Кондратье., В.Н Безуевская., Л.В. Красный-Адмони. Журн. научной и прикладной фотографии и кинематографии. Год 1983, Т. 28, № 4, с. 285.

2.О.В.Михайлов, М.В.Гусева, Р.И Крикуненко, .Журн. научной и прикладной фотографии и кинематографии. Год 2003,  Т. 48, № 4, с. 52.

3. О.В.Михайлов, А.В. Кондаков, Р.И. Крикуненко. Химия высоких энергий. Год 2005, Т. 39, № 4, с. 373.