морфология изломов при хрупком разрушении гцк-металлов

Панфилов П.Е.1, Ямабе-Митараи Й2.

1Екатеринбург, Россия; 2Цукуба, Япония

Информация о механизмах разрушения материала имеет важное значение для прогнозирования эксплуатационных характеристик деталей машин и конструкций. Исследование морфологии изломов позволяет определить тип разрушения (хрупкое, вязкое, зернограничное и т.д.), а, в ряде случаев, еще и получить данные о механизмах деформации материала. В настоящем сообщении на примере тугоплавкого металла с гцк-решеткой иридия, склонного к разрушению сколом [1], и материалов на его основе показано, какую информацию, и каким образом, о поведении металлического материала можно получить, анализируя поверхности разрушения лабораторных образцов.

При помощи сканирующего электронного микроскопа были изучены поверхности разрушения моно- и поликристаллического иридия и его сплава Ir-3at%Re-2at%Ru [2], интерметаллидов на основе иридия (Ir-25Zr; Ir-6Nb-18Zr; Ir-12Nb-12.5Zr; Ir-18Nb-6Zr; Ir-25Nb), монокристаллов рутения, железа, молибдена и вольфрама. Морфологические особенности изломов металлов и интерметаллидов с разными кристаллическими решетками сравнивали между собой. Поверхности изломов монокристаллов иридия, рутения и металлов с оцк решеткой были выбраны в качестве эталонов хрупкого внутризеренного разрушения, а изломы гальванопластического иридия – в качестве эталона хрупкого межзеренного разрушения. Оказалось, что морфология изломов трехкомпанентного сплава иридия идентична чистому иридию. Как и чистый иридий, сплав деформируется за счет октаэдрического скольжения <110> дислокаций, и в нем не обнаружено альтернативных механизмов деформации. Морфология внутризеренного скола в интерметаллиде иридия с цирконием подобна морфологии скола в монокристаллах иридия и рутения, тогда как в интерметаллиде с ниобием – к сколу в монеокристаллах оцк-металлов при низких температурах. Обнаружено, что увеличение доли ГПУ компанента и повышение доли ОЦК компанента приводит к смене морфологии излома от скола, наблюдаемого в иридии и рутении, к сколу в ОЦК-металлах. Возможно, это изменение связано со сменой механизма деформации в материале, поскольку причины, вызывающие разрушение сколом в этих материалах различны. Кроме того, на поверхностях изломов интерметаллидов были зарегистрированы области хрупкого межзеренного разрушения с явными признаками выделения второй фазы. Морфология межзеренного скола походила на разрушение гальванопластического иридия. Это дает основание связывать их появление с действием опасных неметаллических примесей, типа углерода или кислорода.

Образцы иридия и его сплава были предоставлены А.В. Ермаковым (ЕзОЦМ), а монокристаллы оцк-металлов, деформированные при гелиевых температурах, Д. Бруннером (институт Макса Планка в Штутгарте). Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 04-03-32073).

Литература

1. Н.И. Тимофеев, А.В. Ермаков, В.А. Дмитриев, П.Е. Панфилов, Основы металлургии и технологии производства изделий из иридия. УрО РАН. 1996. 119.

2. P. Panfilov, A. Yermakov, On brittle fracture in polycrystalline iridium. J. Mater. Sci. 2004, 39, 4543-4552.