Изучение процессов деформации и разрушения оксидных покрытий и совершенствование процессов обработки давлением металлов налипающих на инструмент

Залазинский А.Г., Колмыков В.Л.

Екатеринбург, Россия.

Предложена технология нанесения оксидных покрытий на металлы группы Ti, Nb, Ta и показано применение этой технологии при совершенствовании процессов обработки давлением металлов склонных к налипанию на инструмент. Целью работы было улучшить качество поверхности проволоки, уменьшить ее обрывность при волочении и повысить выход годного.

Типичными представителями металлов, склонных к налипанию на инструмент, являются ниобий, тантал, титан и их сплавы [1,2]. Для волочения таких металлов и их сплавов можно применять стальные или медные оболочки, что, как правило, больших технических трудностей не представляет, однако после снятия оболочки обнаруживается очень грубая поверхность проволоки с закатами и волосовинами. Дальнейшее волочение проволоки с такой поверхностью невозможно без загрязнения металла смазкой (обычно изготовленной на графитовой основе). При удалении смазки теряется поверхностный слой толщиной 5-10 мкм дорогого металла. В связи с этим основное внимание было уделено исследованиям процесса волочения металлов с защитными, в частности, оксидными покрытиями. Для реализации поставленной задачи было принято решение о необходимости специальной обработки поверхности титановой и танталовой проволоки - анодирования.

Разработана методика определения пластичности окисных пленок. При обработке металлов, покрытых окисными пленками, процесс идет без налипания до момента разрушения окисной пленки. В связи с этим, важно знать пластические свойства окисной пленки, т.е. знать, какие деформации испытывает окисная пленка и при каких деформациях она теряет пластичность и начинается ее хрупкое дробление. В связи с этим, была разработана методика определения пластичности окисных пленок, включающая проведение следующих опытов:

- растяжение и сжатие цилиндрических образцов с покрытиями;

- кручение цилиндрического образца с покрытием;

- сжатие пакета тонких металлических листов с покрытиями в условиях плоского и осесимметричного деформированного состояния.

Предполагалось, что деформированное состояние окисной пленки соответствует деформированному состоянию приповерхностных слоёв обрабатываемого металла.

Решены задачи определения оптимальных режимов волочения металлов с покрытиями различной толщины. Построена математическая модель волочения труднодеформируемых материалов [3], позволяющая рассчитать допустимые вытяжки проволоки до разрушения оксидных покрытий.

Литература

1. Ниобий и тантал./ Зеликман Ф.Н., Коршунов Б.Г., Елютин Ф.В., Захаров Ф.М. М.: Металлургия, 1990, 296 с.

2. Северденко В.П., Жилкин В.З. Основы теории и технологии волочения проволоки из титановых сплавов. – Минск, «Наука и техника», 1970.-204с.

3. Залазинский А.Г. Пластическое деформирование Структурно-неоднородных материалов. Екатеринбург: УрО РАН, 2000.-492с.