ОСОБЕННОСТИ ЗАВИСИМОСТИ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ СТАЛЕЙ ОТ УПРУГИХ РАСТЯГИВАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ И ТЕРМООБРАБОТКИ

Кулеев В.Г., Царькова Т.П.

Екатеринбург, Россия

На основе измерения кривых зависимостей коэрцитивной силы ферромагнитных сталей от упругих растягивающих напряжений найдены ее минимальные значения и местоположения этих минимумов. Экспериментально, с помощью метода рассеяния тепловых нейтронов, было доказано, что напряжения, при которых коэрцитивная сила минимальна, равны средней величине остаточных внутренних напряжений первого рода.

Последние варьировались в широких пределах с помощью либо предварительного пластического растяжения разной величины (сталь ст3), либо разного отпуска после закалки (сталь У8). В первом случае большие остаточные сжимающие напряжения в значительной части зерен вдоль направления действия нагрузки обусловлены анизотропией модуля Юнга железа. В результате компенсации этих напряжений внешними растягивающими возникает минимум коэрцитивной силы, величина которого определяется ростом плотности дислокаций на стадии пластического деформирования.