О ВЗАИМОСВЯЗЯХ РАЗМЕРОВ ПЛАСТИЧЕСКИ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ОБЛАСТЕЙ С ПОЛЯМИ РАССЕЯНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ПЛАСТИЧЕСКИ ИЗОГНУТЫХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Кулеев В.Г., Атангулова Л.В.

Екатеринбург, Россия

Измерены тангенциальная и нормальная составляющие поля рассеяния ферромагнитных стальных труб, а также распределение средней по их сечению намагниченности при их упругом и пластическом изгибах в малом магнитном поле Земли с малым шагом изменения стрелы прогиба в условиях шарнирного характера закрепления концов труб.

Показано, что, измеряя поле рассеяния, можно найти размеры пластически деформированных областей (ПДО), зон упрочнения в них (при больших прогибах), а также среднюю величину внутренних напряжений первого рода ..

При наличии малого магнитного поля Земли из-за магнитоупругого взаимодействия изгибающие напряжения изг приведут к магнитоупругому приросту намагниченности , величина которого гораздо больше намагниченности, обусловленной полем Земли. При этом все особенности функции изг(х,  r ) (экстремумы, их местоположения, длина «волны» напряжений, точки изменения знака) будут отражаться на функции (х,  r)(здесь х – координата вдоль оси трубы,  - азимутальная и r – радиальная координаты).

Поле рассеяния  будет нести информацию о распределении намагниченности, в результате чего благодаря связи функций изг(х,  r)  и х  r) можно по соответствующим измерениям тангенциальной х(х,  r) и нормальной r(x,  r) компонент поля рассеяния  делать суждения о величине и распределении изгибных напряжений в трубе, а также о наличии или отсутствии в ней пластических деформаций.

Например, легко определить начало стадии упрочнения: у тангенциальной составляющей поля рассеяния в центре трубы появляется провал, глубина и ширина которого растет с ростом изг. Границы этого провала определяют границы зоны упрочнения. При снятии этой изгибающей нагрузки вместо провала возникает точно такой же пик; все остальные особенности кривой х(х) остаются при этом неизменными.