О СТРУКТУРНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК НЕОБРАТИМОГО ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ

Костин В.Н.

Екатеринбург, Россия

Установлена справедливость рэлеевской зависимости для кривых возврата поликристаллических ферромагнетиков, начинающихся в полях меньше релаксационной коэрцитивной силы Hr. Показано, что связанные с перемагничиванием по кривым возврата релаксационная намагниченность MHr и остаточная намагниченность MHc, получающаяся после уменьшения до нуля  коэрцитивного поля,  имеют одинаковую структурную чувствительность.

Сопоставление несимметричных петель гистерезиса, начинающихся при различных исходных значениях поля Hи и намагниченности Mи, показало, что коэффициент Рэлея b практически не зависит от исходного значения магнитного поля и монотонно убывает с ростом по модулю исходной намагниченности, а зависимость bMи является общей для различных поликристаллических ферромагнетиков. В рамках модельных представлений о необратимом смещении 180-градусных доменных границ в многодоменном ферромагнетике получено следующее выражение для коэффициента Рэлея:

b=AMsSиΔHкритmax ,                                                      (1)

где A - константа, зависящая от объемной плотности и величины препятствий движению доменных границ; Ms - намагниченность насыщения; Sи - суммарная площадь доменных границ в исходном магнитном состоянии;  ΔHкритmax  - изменение магнитного поля, равное максимальному значению критических полей доменных границ в материале и коррелирующее с величиной коэрцитивной силы материала Hc. В отличие от известного выражения Прейзаха выражение (1) позволяет объяснить монотонное уменьшение коэффициента Рэлея при увеличении по модулю исходной намагниченности Mи, поскольку при этом монотонно уменьшается суммарная площадь доменных границ Sи.

Установлено, что для закаленных сталей отношения намагниченности насыщения к остаточной намагниченности  (Ms/Mr)  и остаточной намагниченности к изменению намагниченности на кривых возврата от коэрцитивной силы (Mr/MHc)  имеют практически неизменные значения, близкие, соответственно, к 2 и 4. Показано, что для магнитомягких ферромагнетиков характерно дополнительное существенное (не менее 0,125Ms) уменьшение остаточной намагниченности, связанное с процессами образования и роста зародышей обратной фазы, а отношения Ms/Mr и Mr/MHcдля этих материалов являются структурно-чувствительными величинами и зависят как от величины критических полей в материале, так и от его магнитострикции.

Установленные закономерности могут быть использованы для оптимизации методов магнитной структуроскопии.

Литература

1. В.Н. Костин. О некоторых закономерностях необратимого изменения намагниченности поликристаллических ферромагнетиков. Дефектоскопия, 2004, № 1, с. 29-38.

2. В.Н. Костин, Е.Ю. Сажина, Т.П. Царькова, А.Н. Сташков. О соотношении величин остаточной намагниченности и изменения намагниченности на кривых возврата сталей и сплавов. Дефектоскопия, 2001, № 12, с. 37-46.