ДЕГРАДАЦИЯ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА

Миронов В.И.

Екатеринбург, Россия

Различные способы модификации поверхности приводят к появлению в ней значительных сжимающих напряжений, подавляющих процессы зарождения трещины. Долговечность изделий при этом в области многоцикловой усталости возрастает в два, три раза. Периодическое удаление поверхностного слоя образца также увеличивает долговечность в 2,2 и более раз. В ряде работ установлено, что глубина слоя с аномальными механическими свойствами у сталей составляет порядка 0,2мм, а предел текучести у поверхности σТ!составляет 0,7 от σТосновного металла. Приведенные факты свидетельствуют о значительной разнице в циклических свойствах поверхностного слоя и основного металла. В расчетах долговечности элементов конструкций и машин отмеченная разница в свойствах не отражена в краевых задачах, а учитывается эмпирическими коэффициентами. Необходимо опытным путем установить соотношение исходных свойств поверхностного слоя и основного металла, а также кинетику их циклической деградации.

Разница в исходных свойствах может стать причиной различной скорости деградационных процессов на поверхности и в глубине металла. С другой стороны, при одинаковом химическом составе, одной и той же исходной структуре, общей истории технологической обработки должны быть и общие закономерности циклической деградации свойств. Для их выявления предлагается использовать результаты нестандартных испытаний однократных образцов с построением полных диаграмм деформирования (ПДД). На примере литой стали 20ГЛ рассмотрена схема определения исходных свойств и кинетики их вырождения в силовом и деформационном подходе. На разных уровнях максимального напряжения тренировочного цикла получены близкие численные значения предела прочности и предельной деформации материала поверхностного слоя.

На основе равенства предельной деформации поверхностного слоя и основного металла после циклической тренировки установлена интенсивность вырождения свойств поверхностного слоя. Деградация свойств поверхности протекает значительно быстрее, чем в глубине металла.