ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЗРЫВОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПТИМАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ВОЛОЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ ТОНКИХ РАЗМЕРОВ

Битков В.В.

Россия, Екатеринбург

Производство круглой металлической проволоки, не имеющей внутренних дефектов особенно актуально в плане ее дальнейшего использования, например, для производства крепежных изделий методом холодной высадки. Наличие внутренних пустот приводит к браку в виде трещин при формировании головной части и невозможности получить правильный профиль острия крепежного изделия. Для исключения нерационального использования металла и энергоресурсов, исключительно важно выявить и устранить дефекты в проволоке на начальной стадии ее производства. Одним из направлений предупреждения брака в виде центральных разрывов или трещин в виде шеврона является разработка маршрутов волочения проволоки с оптимальными параметрами, которые определяются путем использования критериев условий холодного деформирования. Обычно математическая зависимость отдельного критерия включает геометрические параметры деформирующего инструмента и ряд параметров, характеризующих механические свойства металла проволоки.

Имеющиеся критерии разрушения для процессов обработки металлов давлением представляют множество точек зрения по вопросу появления внутренних дефектов в виде разрывов при пластической деформации. Самый очевидный подход заключается в моделировании явления соединения пустот, обычно связанных с пластическим разрушением, в процессе волочения это разрушение проявляется чаще всего в виде центральных разрывов, многократно повторяющихся в области центральной оси проволоки.

Вопрос образования этого дефекта был предметом многих статей, относящихся к ранним 60-м годам прошлого века. Например, Orbegozo [1], после ряда экспериментов сделал вывод, что трехосное растяжение, возникающее по центральной оси, является главным фактором, способствующим зарождению подобных трещин. Значительно позже, аналитические исследования были выполнены Avitzur [2]. Он анализировал возникновение дефектов в виде центральных разрывов при волочении и прессовании (экструзии), с помощью теории верхней оценки. Его критерий для центрального разрыва базируется на условии, что при наличии внутренних дефектов требуется меньшая движущая сила, чем в условиях без них. Прогнозирование внутренних разрывов, основанное на этом критерии, успешно применяется в промышленном производстве проволоки. В качестве математического критерия для предсказания появления дефектов в виде центральных разрывов предлагается использовать условие:

∂σxfσo/∂RiRf≤0,

где σxf- напряжение волочения; σo- напряжение пластического течения; Ri, Rf- радиус проволоки на входе в волоку и выходе из нее соответственно.

Представляется также возможным в качестве критерия прогнозирования центральных разрывов при волочении проволоки тонких размеров использовать феноменологическую модель разрушения металлов при больших пластических деформациях, разработанную член-корреспондентом РАН В.Л.Колмогоровым.

Литература

1. Jan Krnac and et.alias. Criteria of central bursting-experimental verification. Wire Journal International. 2006,

Vol.39, N. 12, pp.59-64

2. Avitzur, B., "Analysis of Center Bursting Defects in Drawing and Extrusion," J. of Eng. for Ind., Trans. ASME, Series B, Vol. 90, No. 1, Feb. 1968, pp. 79-91