НОВЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПЛАВКИ ТИТАНОВЫХ СЛИТКОВ В ПРОЦЕССЕ ПЛАВКИ

Мироненко А.В., Тельминов М.М., Кружалов А.В., Смородинский Я.Г., Махов С.В.

Екатеринбург, Россия

В процессе работы ВДП участвуют многие физические явления, однако не каждая физическая величина может быть измерена с необходимой точностью. Конструкции ВДП, высокие температуры, глубокий вакуум не позволяет использовать различные выносные датчики для контроля таких величин, как весовая скорость плавки, межэлектродное расстояние.

Рассмотрим конструкцию ВДП как высокочастотный коаксиальный резонатор с переменным сечением внешнего проводника, состоящего из кристаллизатора, поддона, вакуумной камеры, а центральным проводником служит расплавляемый электрод.

В начале плавки длина центрального проводника максимальна. Нижняя частота резонанса может быть оценена через длину волны резонанса. Поскольку на границах торцов резонаторов ток I максимален, а напряжение U равно нулю, то основной резонанс имеет длину волны:λн=2(lк+lвк), где lк– длина кристаллизатора, lвк– длина вакуумной камеры, а частота

fн=3⋅108мc2(lк+lвн)м

В процессе плавки диаметры кристаллизатора и электрода практически не изменяются. Следовательно, остаются постоянными площади поперечного сечения:

Sкр=πDкр24=πRкр2          Sэл=πRэл2

Можно считать, что объем, и масса части расплавляемого электрода будет равна объему и массе жидкого металла в кристаллизаторе

πRкр2⋅Δhкр=πRэл2⋅Δhэл

где  hкр и  hэ изменение высоты жидкого металла в кристаллизаторе и электрода соответственно. Так как изменение объемов и массы за единицу времени остаются равными при постоянстве  Rкр и Rэл, то изменения высоты hкр заполнения кристаллизатора расплавом и высоты расплавленной части электрода hэл будут находиться между собой в соотношении:

ΔhэлΔhкр=Rкр2Rэл2      или    Δhэл=ΔhкрRкр2Rэл2

Всегда выполняется условие  Rэл<Rкр, следовательно, hкр будет меньше hэл.

Таким образом, автогенератор, перестраиваемый по частоте, позволит определять уровень заполнения кристаллизатора переплавляемым металлом, изменение длины электрода, межэлектродное расстояние и весовую скорость плавки, так как

2πRкр2⋅Pуд⋅dhкрdt=dpdt

где  Руд –  удельный вес переплавляемого металла,  Р – вес жидкой ванны.

Возможность контроля таких параметров как весовая скорость плавки, межэлектродное расстояние позволит подобрать оптимальные параметры процесса выплавки титана, а в совокупности с спектральными методами контроля боковой дуги, позволит создать комплексную систему контроля и управления процесса плавки.

Литература

1. Тельминов М.М., Левин И.В., Ватолин А.Н. О новых способах контроля качества слитка при вакуумном дуговом переплаве. Расплавы. 2004, №4, страница – 10.