Закономерности непрерывной акустической эмиссии (АЭ) при пневматических испытаниях сосудов давления

Бехер С.А., Власов К.В.

Новосибирск, Россия

Акустико-эмиссионный контроль сосудов, работающих под давлением, проводят в процессе пневматических или гидравлических испытаний. Развивающиеся дефекты, не превышающие размерами толщину стенки, регистрируют и оценивают по параметрам дискретных импульсов АЭ, связанной с изменениями структуры материала в области развития трещины. Связь потоковых характеристик дискретной АЭ – число импульсов, активность, амплитудно-временное распределение – с процессами пластической деформации и развития трещины достаточно подробно описана в работах [1, 2]. Сквозные дефекты проявляются в виде непрерывной АЭ, вызванной истечением газа или жидкости из отверстия. Акустический образ источника непрерывной акустической эмиссии определяется размерами течи, характеристиками рабочей среды и акустическими свойствами объекта контроля.

В настоящей работе акустико-эмиссионная система СЦАД 16.03 использовалась для обнаружения и оценки параметров сквозных дефектов в резервуарах тормозной системы локомотива. С целью разработки методики контроля исследованы характеристики непрерывных сигналов, возникающих в процессе истечения воздуха из моделей сквозных дефектов – отверстий различного диаметра. Построены зависимости среднеквадратичного отклонения непрерывного сигнала от размера дефекта и давления в сосуде. Обнаружено, что при повышении скорости истечения рабочей среды выше критического значения нарушается монотонность амплитудных параметров сигналов. Исследованы частотные характеристики АЭ и методом экстраполяции выполнена оценка минимально выявляемого размера дефекта. Для резервуара тормозной системы локомотива ВЛ-60 разработано программное обеспечение, предназначенное для обработки результатов контроля системой СЦАД 16.03.

Литература

1. Прочность и акустическая эмиссия материалов и элементов конструкций/ Стрижайло В.А., Добровольский Ю.В.,Стрельченко В.А. и др.; Отв. ред. Писаренко  Г.С.; АН СССР. Ин-т проблем прочности.– Киев: Наук. думка, 1990.– 232 с.

2. Неразрушающий контроль: Справочник: В 7 т. Под ред. В.В. Клюева. Т. 7: В 2-х кн. Кн. 1: В.И. Иванов, И.Э. Власов. Метод акустической эмиссии.– М.:Машиностроение, 2005. – 829 с.