Ультразвуковой контроль сортового проката

на автоматизированной установке  УЗК «Волна-7»

Молоканов С.Я., Волков В.С.

Челябинск, Россия

На Челябинском металлургическом комбинате внедрена автоматизированная ультразвуковая установка УЗК «Волна -7» для контроля круглого сортового проката диаметром от  80 от 190 мм, длиной от  4 до 12 м. Установка предназначена для контроля внутренних и поверхностных дефектов горячекатаного и мехобработанного проката ЭМА методом. Контроль внутренних дефектов проводится акустической системой, состоящей из восьми ЭМА преобразователей в соответствии с классами (группами) качества ГОСТ 21120, SEP 1920. Контроль поверхностных дефектов проводится акустической системой, состоящей из восьми ЭМА преобразователей, поперечной волной с наклонным углом ввода относительно нормали к поверхности. В докладе дается анализ факторов, влияющих на достоверность результатов и точность оценки эквивалентных размеров дефектов при реализации данной схемы контроля. Приводятся методические особенности настройки заданного уровня чувствительности и проверки рабочих параметров систем контроля внутренних и поверхностных дефектов.

Эффективный контроль качества проката автоматизированной установкой  УЗК «Волна-7» базируется на следующих принципах:

- модульный принцип построения автоматизированной установки;

- гибкая система организации потоков контролируемого проката, возможность проведения сортировки по заданным признакам;

- организация комплексного  технического облуживания систем установки;

- систематическая подготовка операторов-дефектоскопистов для обеспечения квалифицированным персоналом, эксплуатирующим установку и имеющим право аттестации качества продукции в соответствии  с нормами ГОСТов и зарубежных стандартов.

Внедрение установки позволяет обеспечить конкурентноспособность производимого на ОАО «ЧМК» проката, расширяет портфель заказов на производство горячекатаного проката с обязательным требованием УЗК.

Литература

1. Г.Я. Дымкин, В.Н. Коншина. Аттестация методик УЗК по показателям достоверности. В мире неразрушающего контроля.2000 г, №1,март, стр15-20.

2.А.Е. Попов, Н.П. Муравская, А.И. Косенок , В.И. Цымбаревич. Установка ультразвукового контроля сортового проката автоматизированная «Волна-7». Руководство по эксплуатации. г.Череповец. ООО «Компания «Нординкрафт».2003 г,104 стр.