# ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДА НА СИГНАЛ ВИХРЕТОКОВОГО ДЕФЕКТОСКОПА ВД-12НФМ

Загидулин Р.В.1, Мужицкий В.Ф.2, Загидулин Т.Р.1, Шубочкин А.Е.2

1Уфа, Россия; 2Москва, Россия

При неразрушающем контроле поверхности стальных трубопроводов, находящихся в длительной эксплуатации, электромагнитным дефектоскопом ВД-12НФМ приходится выявлять дефекты сплошности, полости которых плотно заполнены продуктами коррозии и отложений нефтепродуктов [1].

Исследования магнитных свойств продуктов коррозии и отложений из магистрального нефтепродуктопровода, эксплуатирующегося около 30 лет показали, что они обладают магнитными свойствами, которые могут оказать влияние на результаты электромагнитного контроля.

На рис.1 показаны экспериментально полученные зависимости сигнала вихретокового дефектоскопа ВД – 12 НФМ от глубины дефекта в стальной трубе, когда полость дефекта сплошности заполнена воздухом и когда внутри полости дефекта находятся продукты коррозии трубопровода.

Было установлено, что в зависимости от формы и геометрических параметров дефекта, уменьшение амплитуды сигнала электромагнитного дефектоскопа  от дефекта сплошности может составить от 10 % до 250 %.

Рис. 1. Зависимость сигнала дефектоскопа от глубины дефектов типа цилиндрических сверлений на трубе диаметром 500 мм и толщиной 16 мм

Степень влияния продуктов коррозии нефтепродуктопровода в полости дефекта на сигнал вихретокового дефектоскопа ВД – 12НФМ сильнее проявляется для дефектов сплошности типа одиночных коррозионных язв и в меньшей степени - для протяженных трещинноподобных дефектов.

Литература

1. Мужицкий В.Ф., Исаев Д.А., Загидулин Р.В. Использование вихретоковых методов технической диагностики для неразрушающего контроля нефтегазопромыслового оборудования. -  Тезисы доклада на 3 международной научно-техн. конференции «Новые материалы, неразрушающий контроль и наукоемкие технологии в машиностроении». г. Тюмень,6-9 декабря 2005 г.