Результаты АЭ испытаний колец подшипников подвижного состава

Бехер С.А., Бобров А.Л..

Новосибирск, Россия

Относительное количество изломов колец подшипников буксового узла к общему количеству отказов роликовых букс на железной дороге составляет значительную величину (15 % в 2003 году). При этом наиболее опасными дефектами, способными вызвать заклинивание буксы, являются отколы и разрывы, связанные с развитием трещин в материале колец подшипников. Применение акустико-эмиссионного метода для неразрушающего контроля колец подшипников позволяет решить ряд практических задач: исключить возможность появления магнитных полей и абразивных веществ в буксовом узле, автоматизировать процессы проведения контроля и обработки результатов.

На специально разработанном гидравлическом нагружающем устройстве проведены акустико-эмиссионные испытания колец буксовых подшипников. Установлены параметры линейных зависимостей числа импульсов АЭ от испытательной силы для бездефектных объектов. В работе исследовано пространственное распределение источников АЭ, обнаружено снижение активности в повторных нагружениях, установлена связь акустической эмиссии с процессами трения поверхности кольца по резиновым накладкам. Измерены параметры дискретной АЭ, вызванной трением стальных деталей и резины под нагрузкой. Исследована связь акустико-эмиссионного образа источника акустической эмиссии с размерами трещины, определенными после долома кольца. В результате анализа экспериментальных данных полученных для колец с усталостными трещинами определены численные параметры локально-динамического критерия браковки.