О МОДЕЛИРОВАНИИ МАГНИТОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ДЕФЕКТОВ ПРОВОДНИКАМИ С ТОКОМ

Пашагин А.И., Бенклевская Н.П.

Екатеринбург, Россия

В магнитной дефектоскопии в качестве моделей бесконечно протяженных узких дефектов часто используют проводники с током [1, 2], расположенные в их вершинах. Особенно удобным такой способ моделирования оказался для косоугольных дефектов, плоскость которых расположена под углом α(отличным от 90) к поверхности изделия. При этом токи в вершинах равны по величине и противоположны по направлению.

При измерении тангенциальной компоненты поля дефекта Hx [3] было показано, что топография Hx существенно зависит от величины приложенного поля H0. По этой причине при применении модели, использующей проводники с токами, не удается получить удовлетворительного совпадения с экспериментом во всем диапазоне намагничивающих полей. Для более точного совпадения расчета с экспериментом предлагается считать токи в верхней и нижней вершинах дефекта неодинаковыми. Тогда формула для тангенциальной составляющей поля дефекта примет следующий вид:

Hx=12I1yx2+y2−I2(y+h)x2+(y+h)2,

где  x и y –  текущие координаты, h– глубина дефекта, I1 и  I2 – токи соответственно в верхней и нижней вершинах дефекта, при этом I1≠I2.

Топография составляющей Hxполя дефекта в самых слабых намагничивающих полях может быть представлена полем одного проводника с током I1, расположенным в верхней вершине. С увеличением H0 ток I2 в проводнике, расположенном в нижней вершине, растет и оказывает все большее влияние на поле Hx. При некотором намагничивающем поле токи в вершинах дефекта становятся равными. Сравнение расчетных (при изменении тока I2 от 0 до I1) и экспериментальных (при изменении H0 от 3 до 150 А/см) данных показывает хорошее их совпадение.

Аналогичные результаты были получены при исследовании наклонных к поверхности изделия дефектов при изменении угла наклона от 10 до 80.

Таким образом, при применении токовой модели, для лучшего совпадения расчетных данных с экспериментальными, необходимо использовать различное соотношение между токами в верхней и нижней вершинах дефектах.

# Литература

1. В.Е. Щербинин, М.Л. Шур, Р.В. Загидулин. Топография магнитного поля узкого поверхностного дефекта. Дефектоскопия. 1986, № 7, 86 -88.

2. В.Е. Щербинин, Э.С. Горкунов. Магнитный контроль качества металлов. Екатеринбург, УрО РАН. 1996, 262.

3. А.И. Пашагин, Н.П. Бенклевская. О неоднородном намагничивании изделия в области дефекта при магнитной дефектоскопии. Дефектоскопия, 2006, в печати.