Методика Параметрической идентификации модели накопления поврежденности на примере углеродистой

стали Ст3сп

Смирнов С.В., Вичужанин Д.И., Нестеренко А.В.

Екатеринбург, Россия.

Важное место при пластической обработке металлов занимают проблемы пластичности и деформируемости обрабатываемого материала. В качестве критерия, позволяющего оценить деформационную способность материала, может быть использована величина поврежденности ω [1], которая в начальный момент деформации принимает значение ноль, а в момент разрушения равна 1.

Для оценки величины накопленной поврежденности в процессе деформации в данной работе использовалась модель накопления поврежденности, описанная в [2]. Для того чтобы воспользоваться моделью, необходимо определить неизвестные коэффициенты, входящие в модель. Значения коэффициентов зависят от свойств конкретного обрабатываемого материала. Определить коэффициенты можно путем параметрической идентификации модели.

Идентификация модели произведена по результатам экспериментов на растяжение и кручение цилиндрических образцов в испытательной камере с жидкостью, находящей под давлением от 0,1 до 2-х величин значения предела текучести материала образцов, а также на осадку образцов с фигурной боковой поверхностью.

Воспользовавшись известными уравнениями и экспериментальными данными по осадке цилиндрических образцов, была проведена параметрическая идентификация модели накопления поврежденности. В результате была получена следующая зависимость:

ω=ωi−1+1+3,95⋅1−exp−1,39⋅ΔK⋅ΔΛiΛpi,

где ω - величина поврежденности, ΔΛi - накопленная степень деформации сдвига на i-ом шаге нагружения, K=σ/Τ, б - среднее нормальное напряжение; Т- интенсивность касательных напряжений, Λрi- пластичность при определенных значениях K и коэффициента Лоде μσ.

Работа выполнена при поддержке РФФИ – БРФФИ (грант 06-08-81032).

Литература

1. Богатов А.А., Мижирицкий О.И., Смирнов С.В. Ресурс пластичности металлов при обработке давлением. М.: Металлургия, 1984, 144 с.

2. Smirnov S.V., Domilivskaya T.V., Bogatov A.A. In: Advanced Methods in Materials Processing Defects, by M. Predeleanu and P.Gilormini. Elsivier Science B.V., 1997, p. 71 – 80.