Влияние длины феррозондовых датчиков на их чувствительность к свойствам полюсно намагниченных изделий с плоской поверхностью.

Сандомирский С.Г.

Минск, Республика Беларусь

Одним из распространенных методов контроля свойств изделий, анализа действовавших на материал нагрузок, прогнозирования обрабатываемости и изменения свойств материала со временем по результатам косвенного определения коэрцитивной силы HCS является метод «точечного полюса» [1]. Опыт использования метода выявил оптимальный для измерения параметр поля остаточной намагниченности - градиент Н нормальной составляющей Н поля над местом контакта с полюсом постоянного магнита, электромагнита или на оси накладного соленоида после импульсного намагничивания.

Чрезмерное упрощение, усложнение или физически не верные предпосылки использованных моделей расчета привели [1] к отсутствию рекомендаций по выбору длины L феррозондовых датчиков, обеспечивающих оптимальное соотношение между уровнем сигнала датчиков и их чувствительностью к свойствам изделий.

Для теоретического обобщения и анализа изменения Н с расстоянием до поверхности полюсно намагниченных изделий плоской формы применим метод магнитных зарядов. Для характеристики пятна остаточной намагниченности используем максимум Н0 функции Н  на намагниченной поверхности, расстояние Х0  на поверхности между точками максимума и изменения знака Н и расстояние Х1< Х0 на поверхности между точкой максимума и областью, где резкое уменьшение Н(X) сменяется более плавным.

С использованием предложенной аппроксимации распределения поверхностной плотности магнитных зарядов получено следующее выражение для изменения Н(Z) от расстояния Z до намагниченной поверхности над центром намагниченного участка:

HZ=Ho×F(z),  					(1)

где

Fz=1−z4x1+2z2k1+1x12+z2−2k1z−21+z2−2lnx1+x12+z21+1+z2+0.5+x132411+z2−19+z2

x1 = X1/X0, z = Z/X0 , k1=2X0X1−1

На поверхности листа в центре симметрии намагниченного участка градиент Н(0) равен:

∇H(0)=−2H0X01−lnx1+0.5+x1372	.			(2)

Сигналы феррозондовых градиентометрических датчиков рассчитаны с использованием (1). Установлено, что с увеличением L датчика его чувствительность к свойствам материала изделий снижается, а сигнал датчика Е сначала резко возрастает, затем слабо уменьшается. Для проанализированных изделий и условий их намагничивания не целесообразно увеличивать L сверх 10 ± 2 мм (что соответствует 2/3 Х0  для магнитожесткого материала и 1/3 Х0 для магнитомягкого).

Литература

1. Сандомирский С.Г. Применение полюсного намагничивания в магнитном структурном анализе (обзор). - Дефектоскопия, 2006, № 9, с. 36 - 64.