Исследование взаимосвязи структуры, твердости и магнитных свойств отливок из высокопрочного чугуна

Сандомирский С.Г., Цукерман В.Л., Писаренко Л.З.

Минск, Республика Беларусь

Нарушения однородности и температурных режимов модифицирования при производстве высокопрочного чугуна (ВЧ) приводят к появлению отливок или их участков, содержащих пластинчатый графит, или нарушает заданное соотношение феррита и перлита в металлической матрице ВЧ, что недопустимо снижает потребительские свойства отливок.

Необходимость отбраковки отливок со структурой серого чугуна от отливок из ВЧ и классификации отливок из ВЧ по структурам в соответствии с [1] инициировала исследования по разработке неразрушающих методик сортировки чугуна по структуре.

Магнитный  контроль чугунных отливок основан на различии коэрцитивной силы Hc и магнитной проницаемости [2]) чугунов с различной структурой. Современный уровень развития средств магнитного контроля структуры изделий обеспечивает их использование в действующих циклах производства чугунных отливок в заводских цехах. Актуально определение количественной взаимосвязи магнитных параметров чугунных отливок, измеряемых неразрушающим методом, с характеристиками структуры чугунов и их физико-механическими свойствами. В тех случаях, когда отливка из ВЧ подвергается механической обработке дорогостоящим инструментом, важным параметром, наряду с ее прочностью и износостойкостью, является и твердость.

Целью настоящей работы является уточнение взаимосвязи структурных параметров отливок из ВЧ, определенных по [1], твердости НВ отливок и градиента Н поля остаточной намагниченности над поверхностью после ее намагничивания постоянным магнитом по методу точечного полюса прибором МС [3], сигнал которого пропорционален Hc материала контролируемого изделия.

Образцами для исследования были ступицы из ВЧ 50, отобранные из партии изделий по показаниям прибора МС и разрезанные в экваториальной плоскости. На полученных шлифах (размером около 45х22 мм) была определена их микроструктура по [3]. После этого на поверхности шлифов размагниченных образцов были измерены значения Н после намагничивания прибором МС и твердость НВ.

Результаты измерения и их анализ позволили сделать следующие выводы:

## 1. Твердость НВ отливок определяется % перлита в них. Коэффициент корреляции линейного уравнения регрессии между этими параметрами близок к 0.92 .

## 2. При одинаковой форме графитных включений изменение содержания перлита в металлической матрице отливок из ВЧ от 0 до 100 % повышает коэрцитивно чувствительный параметр Н, измеряемый прибором МС, в 3.1 раза.

3. Высокие (свыше 0.75) коэффициенты корреляции зависимостей между Н и НВ отливок, Н и % перлита в структуре их металлической матрицы создают предпосылки для определения этих параметров по Н по полученным уравнениям регрессии:

НВ = 1.02 х Н + 86.4	;	% перлита = 0.886 х Н – 47.3    .

## Литература

1. Гост 3443-87. Методы определения структуры. М.: Изд. стандартов, 1990, 12 с.

2. Горкунов Э.С., Сомова В.М., Ничипурук А.П. Магнитные свойства и методы контроля структуры

и прочностных характеристик чугунных изделий. (Обзор). Дефектоскопия, 1994,  №10, с. 54-82.

3. Сандомирский С.Г., Цукерман В.Л., Линник И.И., Сандомирская Е. Г.  Универсальный магнитный сортировщик и его применение для решения задач неразрушающего контроля. Контроль. Диагностика. 2004, № 8, с.27-31.