метод изучения напряженно-деформированного состояния и накопления поврежденности компонентов волокнистого композита в процессах обработки давлением

Бывальцев С.В., Залазинский А.Г.

Екатеринбург, Россия

Разработан метод изучения напряженно-деформированного состояния и накопления поврежденности компонентов волокнистого композита в процессах обработки давлением. Метод основывается на обработке экспериментальных образцов шлифов, выполненных перпендикулярно течению металла в очаге пластической деформации (рисунок 1).

Для автоматизации обработки данных разработан пакет программ SHLIFF, использующий возможности системы компьютерной математики MATLAB [1].

Разработанный метод кратко можно представить из последовательности следующих этапов:

- Получение образца композитного материала, включающего очаг пластического деформирования;

- Получение поперечных шлифов образца через заданное расстояние;

- Оцифровка шлифов – ввод снимков в компьютер и их первичная обработка;

Получение аналитических зависимостей и расчет напряженно-деформированного состояния и накопленной поврежденности.

Рисунок 1. Общий вид шлифа

композитного материала

Третий этап разбивается на следующие шаги:

- Загрузка снимка из файла в переменные среды MATLAB и отображение на экране;

- Разложение изображения на цветовые каналы RGB и в оттенки серого;

- В связи с большой неопределенностью разложения  обработанного изображения применяем возможности пакетов  Fuzzy Logic Toolbox и Neural Network Toolbox. Применение нейро-нечеткой адаптивной сети позволяет разделить изображение на волокна и основу;

- Для выделения опорных точек волокон композита на обработанном изображении используем встроенные функции пакета обработки изображений Image Processing Toolbox.

- Производим необходимые расчеты.

В результате работы данного пакета программ для каждого снимка составляется структура данных, включающая информацию и каждом волокне композита. Для дальнейшей обработки данных и получения аналитических зависимостей применяется следующая    методика:    1)  Вычисляются   линии   тока   для   материала   композита;   2) Составляются аналитические зависимости для расчета линий тока; 3) Проводятся необходимые расчеты.

Из анализа результатов обработки первичных данных сделан вывод, что при выдавливании композита волокнистого строения происходит неоднородная деформация. Разработан метод ее измерения и выполнена ее оценка.

Литература

1. А.Г. Залазинский, С.В.  Бывальцев. Программный комплекс для реализации экспериментально-аналитического метода моделирования процессов деформации металлических заготовок. Журнал “Вестник компьютерных и информационных технологий”. 2006, №11. С. 46-51.