МИКРО- И МАКРОСТРУКТУРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗРУШЕНИЯ МАРТЕНСИТНО-СТАРЕЮЩИХ СТАЛЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДЕФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Гладковский С.В., Вичужанин Д.И., Митропольская С.Ю., Богданова Т.П., Калетина Ю.В.

Екатеринбург, Россия

С использованием методов оптической и электронной фрактографии изучены особенности строения поверхностей изломов высокопрочных мартенситно-стареющих сталей (МСС) на Fe-Ni-Mo и Fe-Cr-Ni-Mo основе после различных способов деформационного воздействия при комнатной температуре (испытания на одноосное растяжение, кручение, статическую трещиностойкость и малоцикловую усталость). Определен комплекс механических свойств и характеристик трещиностойкости сталей в зависимости от режимов термической обработки (закалка, старение, тепловое охрупчивания), а также проведен анализ тонкой структуры сталей методом просвечивающей электронной микроскопии. Выявлены основные структурные механизмы разрушения МСС, последовательно реализующиеся на различном масштабном уровне.

Установлено, что при определенных температурах старения и режимах нагружения макроизломы образцов МСС 03Х11Н10М2Т (ЭП678) после испытаний на кручение и малоцикловую усталость могут состоять из 2-3 макрозон, для которых характерен различный микромеханизм разрушения. В тоже время поверхности разрушения разрывных образцов и участки статического подрастния трещиы имеют более однородное строение.

В зависимости от химического состава микромеханизм разрушения МСС после обработки на максимальную прочность может меняться от чисто вязкого (ямочного) к смешанному (вязкие ямки + фасетки квазискола). При этом повышение температуры закалки и старения, не меняя доминирующего ямочного механизма разрушения, вызывает изменение размера ямок и соотношения доли мелких и крупных ямок.

На примере стали 03Н18М5ТЮ показано, что наиболее заметное влияние на изменение микро- и макроструктурного механизма разрушения при различных видах механических испытаний оказывает термическая обработка по режиму теплового охрупчивания, приводящая к образованию зернограничных карбонитридных частиц.

Изучены возможности компьютерной обработки данных фрактографического анализа и количественной параметризации изломов различного типа, в том числе с использованием представлений о фрактальной природе разрушения. Установлена взаимосвязь между фрактографическими параметрами и показателями статической трещиностойкости изученных сталей.

Такими образом, проведенное исследование показало, что сочетание методов макро- и микрофрактографического анализа  позволяет получить наиболее полную информацию о развитии процессов зарождения трещины и ее стабильного и ускоренного роста, а также о влиянии структурных факторов на механические свойства и сопротивление МСС хрупкому разрушению.