ЭВОЛЮЦИЯ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРОШКОВОЙ СТАЛИ 50Н2М В УСЛОВИЯХ ОДНООСНОГО РАСТЯЖЕНИЯ

Горкунов Э.С.1, Задворкин С.М.1, Митропольская С.Ю.1, Субачев Ю.В.1, Ульянов А.И.2

1Екатеринбург, Россия; 2Ижевск, Россия

В настоящее время разработаны основы неразрушающего контроля качества изделий порошковой металлургии [1]. Представляет интерес создание неразрушающих методик оценки параметров напряженно-деформированного состояния изделий порошковой металлургии в процессе их эксплуатации. С этой целью была изучена эволюция магнитных характеристик порошковой конструкционной стали 50Н2М с различной пористостью в процессе одноосного растяжения образцов, вплоть до разрушения.

Исследуемые образцы имели длину рабочей части 30 мм и сечение 55 мм. Пористость варьировали в интервале от 4% до 17% подбором давления прессования при изготовлении образцов. Для улучшения прессуемости в шихту добавляли стеарат цинка. Спекание образцов осуществляли в проходной печи при температуре 1200 °С в водородосодержащей атмосфере диссоциированного аммиака в течение двух часов. После спекания образцы имели ферритно-перлитную структуру.

В процессе деформирования путем одноосного растяжения помимо напряжения и степени деформации определяли основные магнитные характеристики – коэрцитивную силу Hc, остаточную индукцию Br и максимальную магнитную проницаемость µmax. Измерения проводили при намагничивании вдоль оси нагружения в замкнутой магнитной цепи по схеме пермеаметра.

В результате исследований было установлено, что с увеличением пористости существенно снижаются прочностные и особенно пластические свойства материала. Образцы с пористостью 4% имеют временное сопротивление примерно 470 МПа и относительное удлинение 9,4%, а при 17% – 270 МПа и 2,3% соответственно.

Пористость при значениях более 4% не оказывает влияние на характер зависимостей магнитных характеристик от степени деформации, но изменяет абсолютные значения этих параметров. Так, с повышением пористости кривые зависимостей Hc и Br от степени деформации снижаются, а µmax – практически не меняются.

Остаточная индукция и максимальная магнитная проницаемость на начальном этапе нагружения возрастают, а после превышения предела текучести несколько уменьшаются. Коэрцитивная сила, наоборот, вначале снижается, а затем увеличивается. Таким образом, в упругой области зависимости исследованных магнитных характеристик от степени деформации монотонны, что дает принципиальную возможность использования этих параметров для оценки упругой деформации изделий из порошковой стали.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №05-01-08040).

Литература

1. Э.С. Горкунов, А.И. Ульянов. Магнитные методы и приборы контроля качества изделий порошковой металлургии. Екатеринбург: УрО РАН. 1996, 204.