Алгоритм объединения смежных полей смещений

для анализа состояния деформируемых материалов

Солодушкин А.И., Кибиткин В.В., Плешанов В.С.

Томск, Россия

Состояние нагруженного материала описывают уравнениями механики деформируемого твердого тела в терминах компонент векторного поля смещений. Усталость металла сопровождается необратимой деформацией, исследование эволюции векторных полей которой позволяет изучить механизмы деформации и разрушения и на основе этого оптимизировать формирующуюся структуру металла.

Измерение векторного поля смещений основано на компьютерной обработке последовательности оптических изображений поверхности, полученных в процессе нагружения. Компьютерная обработка позволяет вычислять (измерять) распределение амплитуд смещений элементарных участков поверхности в широком диапазоне (0,2 – 15 мкм) с высокой разрешающей способностью (плотность векторов смещений 103 – 105 мм2). Погрешность измерения смещений зависит от оптического увеличения микроскопа, качества изображения, технических характеристик цифровой видеокамеры и оптического микроскопа, а также от алгоритмов и программного обеспечения.

Выбор параметров аппаратуры должен быть адекватен измеряемому полю смещений. Если это поле смещений заведомо неизвестно, то эти параметры и приращения циклической нагрузки (приращения полной деформации) подбираются экспериментально. Чем выше применяемое оптическое увеличение, тем ниже абсолютная погрешность измерений. Однако при этом быстро уменьшается и размер исследуемой области наблюдений.

В работе предложено проводить измерение в перекрывающихся областях и объединять полученные смежные поля смещений. Такое единое поле смещений охватывает всю исследуемую область и имеет высокую точность и разрешающую способность. Исследование векторного поля вблизи вершины усталостной трещины и ее деформационной структуры позволяет измерять текущие значения деформационных характеристик трещиностойкости, оценивать значения КИН и J-интеграла из уравнений механики разрушения (например, из модели Дагдейла).

В эксперименте величина перекрытия неизвестна, но ее можно найти из полученных векторных полей. Задача определения координат перекрытия сведена к задаче минимизации функционала вида:

Fij=1niji∈Ij∈J[(uij−vij)2+(uij'−vij')2],

где nij  количество элементов в текущей области перекрытия; I, J – количество строк и столбцов в массивах, соответственно; uij, uij'(vij, vij')  значения проекций векторов смещений по оси абсцисс (ординат) первого и второго векторных полей, соответственно.

Предлагается, перемещая второе векторное поле относительно первого, вычислять текущие значения функционала F. Этот функционал не зависит от выбора системы координат, а его минимум соответствует искомым координатам перекрытия и устойчив к внешним воздействиям (помехам измерительной аппаратуры, погрешностям оптической системы и др.).

Предложенный алгоритм позволяет находить координаты перекрытия смежных векторных полей и формировать единое поле смещений для практически любой исследуемой области с высокой точностью, что дает возможность анализировать картины локализации деформации и разрушения в формате больших площадей поверхности нагруженного материала.