ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К МСК

Мужицкий В.Ф.1, Загидулин Р.В.2, Лихопой А.А.1

1Москва, Россия; 2Уфа, Россия

Низкочастотные акустические методы неразрушающего контроля – импедансный метод (ИМ) и метод свободных колебаний (МСК) – широко применяются для выявления дефектов в многослойных конструкциях и изделиях из полимерных композиционных материалов. Эти методы, основанные на различии механических импедансов дефектных и доброкачественных участков контролируемого объекта (КО), подробно описаны в литературе [1, 2].

В данной работе проводится анализ решения волнового уравнения для упругих колебаний плоской пластины конечных размеров при воздействии на нее внешней механической силы. Дефект сплошности в объекте контроля моделируется в виде плоской пластины (a x b) с толщиной h, которая может меняться, при этом в середину поверхности пластины действует непостоянная во времени механическая сила, создающая изгибную деформацию пластины. Эта модель характерна для случая контроля изделий и материалов МСК, когда изгибные колебания поверхности КО возбуждаются периодическими ударами бойка преобразователя акустического дефектоскопа.

Общее решение дифференциального уравнения для изгибных колебаний пластины конечных размеров ищется методом разделения переменных и задается комбинацией двух независимых функций от времени и координат [3]:

ux,y,t= n=1∞m=1∞ϕnmt ψnmx,y, ψnm x,y=sinm π xasinn π yb

где ψnm(x,y) – функция координат.

Пластина колеблется в упругой среде (в воздушном пространстве), поэтому ее свободные колебания будут затухающими. В ранее полученных решениях волнового уравнения [4] этот процесс не учитывался, и решение давало незатухающие колебания пластины, возникающие под действием гармонической силы. В случае воздействия импульсной силы Ft=F0sin2 π tτ [1] и учета затухания колебаний пластины решение дифференциального уравнения для функции времени имеет вид:

ϕnmt=e−αtpnm2−α2 0teατF0sin2πtτρhsinpnm2−α2t−τ dτ, α=γ2ρ h

где Qnm – функция, связанная с внешней силой F(t), γ – коэффициент пропорциональности между силой трения и скоростью смещения пластины

Амплитуда изгибных колебаний плоской пластины весьма чувствительна к изменению ее толщины – уменьшение толщины пластины (признак дефекта сплошности KO) приводит к значительному увеличению амплитуды изгибных колебаний.

Экспериментальные исследования, проведенные с помощью акустического дефектоскопа АД–64М (в котором используются импульсные варианты ИМ и МСК), на стандартных образцах из разных материалов с моделями дефектов сплошности, качественно показали справедливость теоретически полученных результатов.

Литература

1. Ю.В. Ланге. Акустические низкочастотные методы и средства неразрушающего контроля многослойных конструкций. Машиностроение. 1991, 272 с.

2. И.Н. Ермолов, Ю.В. Ланге. Ультразвуковой кон1ролль. Машиностроение. 2004, 864 с.

3. С.П. Тимошенко, Д.Х. Янг, У. Уивер. Колебания в инженерном деле. Наука. 1984, 475 с.

4. В.Ф. Мужицкий, Р.В. Загидулин, А.А. Лихопой. Исследование амплитуды колебаний пластины применительно к МСК. Контроль. Диагностика. 2006, 9,  9 -16 с.