Перспективные магнитомягкие сплавы: структура, свойства и особенности разрушения

Носкова Н.И., Потапов А.П., Шулика В.В., Лаврентьев А.Г.

Екатеринбург, Россия

Методами электронной просвечивающей микроскопии, микротвердости и магнитометрии исследованы структура, магнитные свойства и особенности разрушения аморфных и нанокристаллических сплавов с магнитострикцией насыщения, близкой к нулю, с дестабилизированной магнитной доменной структурой. Изучено изменение магнитных характеристик, микроструктуры и поверхностей разрушения после двух обработок, приводящих к дестабилизации доменной структуры: термомагнитной обработки в высокочастотном магнитном поле 80 кГц и закалки в воде. Показано, что дестабилизация, вызванная первым способом, значительно улучшает магнитные свойства аморфных сплавов Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9, Fe73,5Cu1Nb1,5Мo1,5Si13,5B9 Fe69Cu1Nb1,5Мo1,5Si13,5B9Co4,5. Обработка первым способом приводит к появлению в сплавах аморфно-нанокристаллической структуры, что обуславливает изменение картины разрушения аморфных сплавов в виде перехода от разрушения «сколом» (а) к «квази-хрупкому» (б) разрушению. При быстром охлаждении аморфного сплава наблюдается температурно-временная нестабильность магнитных свойств. Закалка в воде исследуемых нанокристаллических сплавов приводит к ухудшению магнитных свойств и потере пластичности.

а

Характер поверхности разрушения аморфного (а) и аморфно

б                    нанокристаллического сплава (б) Fe73,5Nb3Cu1Si13,5B9: d= 3 нм.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 04-02-17674