О КОРРЕЛЯЦИИ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ ЛИТЫХ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЕЙ С КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛОЙ

Бида Г.В.

Екатеринбург, Россия

В вагоностроении для изготовления боковых рам вагона, надрессорных балок, корпусов автосцепки, тяговых хомутов широко применяются литые малоуглеродистые низколегированные стали 20Л, 20ГЛ, 20ГТЛ, 20ФЛ, 20Г1ФЛ и 20ФТЛ. Согласно ТУ 24.05.486-82 и ТУ 3-331-85, для достижения необходимой структуры и уровня механических свойств, они могут подвергаться нормализации (нагреву при 930 0С с охлаждением на воздухе), либо термоулучшению (закалке от 930 0С в воде с последующим отпуском при 630 0С). Неразрушающий магнитный контроль прочностных и пластических свойств литых вагоностроительных сталей внедрен на ГУП «ПО Уралвагонзавод».

Для повышения вязкости и хладостойкости литых деталей вагона  разрабатывали малоперлитные стали 08ХГФЛ и 08ХГТЛ]. В процессе их разработки исследовали температурные зависимости ударной вязкости  сталей различного химического состава (в пределах марок сталей) после разных термических обработок (близких к технологическим). Параллельно на образцах измеряли коэрцитивную силу Hc и оценивали вид корреляционных связей между  и Hc, соответствующих различным температурам Т ударных испытаний.

Образцы из указанных сталей различного химического состава в литом состоянии разделили на три группы. Одну подвергли нормализации от Tнорм=950 0C, вторую – закалке от Tзак = 950 0C, третью -  такой же закалке с последующим отпуском при Tотп = 400…650 . Для всех трёх групп получили корреляционные поля ()

Рисунок представляет усреднённые линии (), рассчитанные по методу наименьших квадратов для обоих марок сталей. Линии соответствуют температурам ударных испытаний 20 (1), 0 (2), -20 (3), -40 (4) и -60 0С (5). Практически все линии – кривая с максимумом, как и для проката из малоуглеродистых и низколегированных сталей. При низких  наблюдали ферритную структуру с небольшими участками перлита. Высокая коэрцитивной сила присуща закалённому состоянию (бейнит  с участками феррита). Повышенные значения KCU при средних  соответствуют состоянию стали после закалки и последующего отпуска (бейнит с ферритом и участками коагулированных карбидов).

Видно, что в интервале 3…8 А/см ударная вязкость при всех исследуемых температурах выше браковочного минимума 0,3 МДж/м2.

Таким образом, для литых малоуглеродистых низколегированных хромом, марганцем, ванадием и титаном сталей в нормализованном и термоулучшенном состояниях между ударной вязкостью и коэрцитивной силой существует корреляция, аналогичная малоуглеродистым и низколегированным сталям в горячекатаном состоянии. При Т, намного превышающих порог хладноломкости, имеет место отрицательная однозначная связь ударной вязкости с коэрцитивной силой.