СОЗДАНИЕ НАНОСТРУКТУРНОГО СВЕРХПЛАСТИЧНОГО СОСТОЯНИЯ В СПЛАВАХ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ

Мышляев М.М.

Москва, Россия; Черноголовка, Россия

Структура прутков, претерпевших равно-канальное угловое (РКУ) прессование, исследована методами рентгенографии, просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии, дифракции обратно рассеянных электронов и ориентационной микроскопии.

Показано, что в процессе РКУ прессования образуется наноструктурное состояние. В большинстве зерен возникает дислокационная субструктура и субзерна. Наиболее развитая субструктура образуется в ходе прессования при повышенных температурах.

Изучено механическое поведение РКУ прессованных образцов с различной структурой и определены оптимальные температурные и деформационные условия для достижения наибольших деформаций до разрушения. Образцы с развитой субструктурой демонстрируют сверхпластичность (СП). Вопреки общепринятому мнению у образцов с наиболее мелким зерном деформация до разрушения оказалась незначительной. Наибольшая деформация до разрушения наблюдалась у образцов, претерпевших 10-и кратное РКУ прессование при 370 C. Она достигала около 2000 % при скорости деформации  102 с1 и 370 C.

Механическое поведение образцов в условиях СП было изучено. Установлена стадийность высокоскоростной СП деформации и определены зависимости истинной скорости деформации от температуры, истинного напряжения и истинной деформации для стадии упрочнения и разупрочнения. Для них определены величины энергии активации и параметра чувствительности напряжения течения к скорости деформации  m. Показано, реализуются деформации до 2000 % и m  0,45, что отвечает СП течению.

Установлено, деформация на стадии упрочнения протекает со скоростью ~102 с1 и контролируется самодиффузией в объёме зёрен, что характерно для СП за счёт внутризёренного скольжения. Ей отвечает динамическая рекристаллизация «на месте». Установлено, на стадии разупрочнения деформация протекает со скоростью ~104 с1 и контролируется самодиффузией по границам зёрен, что типично для СП, обусловленной скольжением по границам зёрен.

Изучено структурное поведение в условиях СП. Получены данные, которые свидетельствуют о внутризёренном скольжении на первой стадии и о протекании динамической рекристаллизации с участием скольжения по границам зёрен и миграции их границ на последней стадии.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 07-08-00308).