ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ДЕФОРМАЦИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ

Горкунов Э.С., Задворкин С.М., Емельянов И.Г., Митропольская С.Ю., Нестеренко А.В.

Екатеринбург, Россия

- Экспериментально изучена эволюция магнитных характеристик растянутого стального стержня при простом нагружении. Ступенчатому одноосному растяжению подвергали плоские образцы, вырезанные из проката различных конструкционных сталей промышленной выплавки. Магнитные характеристики определяли непосредственно в условиях действия напряжений и после снятия нагрузки [1]. Намагничивание образцов проводили вдоль оси растяжения.

- Проведено сопоставление полученных диаграмм «напряжение- деформация» с изменением коэрцитивной силы, измеренной непосредственно под действием напряжений и после разгружения (рис. 1). Установлено, что значения коэрцитивной силы в сильных, средних и слабых магнитных полях закономерным образом меняются при переходе от одной стадии деформации к другой. На упругой стадии деформирования изменения коэрцитивной силы носят обратимый характер: после снятия нагрузки значения величины возвращаются к исходному уровню (рис. 2). По достижению стадии релаксации (физический предел текучести) происходит резкий необратимый скачок коэрцитивной силы в разгруженном состоянии. На стадии деформационного упрочнения отмечается монотонный рост коэрцитивной силы, обусловленный, в частности, увеличением плотности дислокаций.

- Выведены формулы, позволяющие по результату измерения коэрцитивной силы определить уровень действующих напряжений, либо оценить максимальные напряжения, ранее возникавшие в элементе конструкции.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 06-01-00679).

- Литература

- Э.С Горкунов., С.В. Смирнов, С.М. Задворкин, С.Ю. Митропольская, Д.И. Вичужанин. Взаимосвязь между параметрами напряженно-деформированного состояния и магнитными характеристиками углеродистых сталей. ФММ. 2007.  №3. С. 1-6.