ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ двухкомпонентных НАГРУЖЕННЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАГНИТНЫМ МЕТОДОМ

Горкунов Э.С., Задворкин С.М., Осинцева А.Л., Митропольская С.Ю.

- Екатеринбург, Россия

Изделия и элементы конструкций, имеющие в своем составе слои с различными физическими, в том числе магнитными, свойствами, широко используются во многих отраслях техники. Среди них детали с поверхностным упрочнением, сварные соединения, биметаллические изделия и многие другие. Настоящая работа имела целью показать возможность контролировать состояние каждого слоя в многослойном элементе нагруженной стальной конструкции магнитными методами.

Объектом исследования стали плоские двухслойные образцы, составленные из пластин низко- и среднеуглеродистых сталей с различной магнитной твердостью, а также цилиндрические образцы стали 45, подвергнутые поверхностной закалке лазером. Магнитные свойства измеряли в нагруженном состоянии в замкнутой магнитной цепи в пермеаметре при максимальном намагничивающем внутреннем поле 60 кА/м. Полевую зависимость дифференциальной магнитной проницаемости определяли путем дифференцирования нисходящих ветвей соответствующих петель магнитного гистерезиса по полю, что позволило выявить максимумы (пики) дифференциальной магнитной проницаемости отдельных слоев двухслойных изделий.

Показано, что характеристики пиков дифференциальной магнитной проницаемости (поле пика, высота и ширина) закономерным образом меняются под действием напряжений и деформаций и потому могут являться эффективным инструментом контроля состояния многослойных изделий. Разработана методика восстановления диаграммы «напряжение-деформация» двухслойного изделия по его магнитным характеристикам (см. рис.). В основу методики положена выявленная закономерность: при растяжении двухслойного изделия резкое возрастание величины поля максимальной дифференциальной проницаемости каждой из компонент происходит под действием деформаций, отвечающих пределу текучести данной компоненты.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 06-01-00679).