ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ, ПОДВЕРГНУТЫХ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Лукин Е.С., Петрова Н.Д., Иванов А.М., Емельянова М.А.

Якутск, Россия

Исследуется деформирование и разрушение конструкционных сталей, подвергнутых интенсивной пластической деформации (ИПД) методом равноканального углового прессования (РКУП). Применение РКУП для упрочнения конструкционных сталей позволяет существенно повысить прочность деформируемых заготовок. РКУП реализуется в пресс-форме с двумя каналами равного сечения, угол пересечения которых обычно составляет 90 или 120. Считается, что повышение характеристик прочности малоуглеродистых сталей методом РКУП достигается за счет измельчения зеренной структуры путем простого сдвига в зоне пересечения каналов [1].

Приведены результаты исследования изменения микроструктуры конструкционной стали Ст3сп в исходном состоянии, а также после РКУП, при различных режимах прессования. Показано, что размер зерна уменьшился в 34 раза. Также приведены результаты измерения микротвердости Ст3сп, полученные на микротвердомере LM-700. Применение РКУП повышает микротвердость стали в 22,5 раза и составляет 2,53 ГПа. Испытания на статическое растяжение гладких плоских образцов, изготовленных из стали Ст3сп, подвергнутой РКУП, проводилось на испытательной машине фирмы UTS 20k. Показано, что предел текучести стали, подвергнутой РКУП, повысился в 22,5 раза, а предел прочности - 1,51,8 раза. Вместе с тем, наблюдается понижение характеристик пластичности упрочненной стали. Это также подтверждается результатами испытаний на ударную вязкость, проведенными на копре МК-30. Однако, использование постдеформационной термообработки (ТО) стали, подвергнутой РКУП, позволяет улучшить характеристики пластичности при незначительном снижении прочности.

Приведены сравнительные результаты оценки энергии, поглощенной материалом в процессе пластического деформирования конструкционной стали, подвергнутой РКУП, а также в исходном состоянии. Методика, разработанная авторами основана на первом законе термодинамики, где ES – энергия, поглощенная материалом, определяется как разность между работой Aпл, затраченной на деформирование образца при статическом растяжении, и Q количеством теплоты, выделяющемся в результате пластического деформирования

ES=Aпл−Q.

Работа пластических деформаций определяется из машинной диаграммы растяжения образца. Количество теплоты, выделившегося в результате термопластического эффекта, оценивается решением обратной нестационарной задачи теплопроводности с постоянными коэффициентами. Зависимость распределения температуры по поверхности деформируемого образца от времени, определяется при помощи тепловизионной системы. Методика оценки количества теплоты, выделившегося в результате термопластического эффекта при статическом растяжении образцов, изложена в работе [2].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 06-01-96007).

# Литература

1. Р.З. Валиев, И.В. Александров. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. – М.: Логос, 2000. –  272 с.

2. A.M. Ivanov, E.S. Lukin E.S., B.G. Vainer. Evaluation of storage energy of the constructional steel during plastic deformation./ Book of Abstracts of 8th Conference on «QIRT 2006». – Padova, Italy, 2000. – P. 10-11.