ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ В СПЛАВЕ АМГ6 И АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 08Х18Н10Т

Смирнов А.С., Коновалов А.В.

Екатеринбург, Россия

Существенное влияние на реологические свойства деформируемых металлов оказывают условия деформации. Так, если при холодной деформации происходит только упрочнение, то при горячей деформации наряду с упрочнением в металле интенсивно происходят процессы разупрочнения [1]. Ответственными механизмами за разупрочнение при горячей деформации в отсутствии фазовых превращений являются процессы динамического возврата, полигонизации и рекристаллизации. Взаимодействие процессов упрочнения и разупрочнения определяет поведение материала в процессе горячей деформации, отражаясь на изменении сопротивления деформации. Предложенная модель в работе [2] описывает упруговязкопластическое поведение среды, которая упрочняется за счет пластической деформации и разупрочняется за счет процессов возврата и рекристаллизации. При этом процесс динамической рекристаллизации описывается с позиции изменения плотности дислокаций и доли рекристаллизованного объема.

Для проверки способности модели адекватно описывать изменение сопротивления деформации для материалов в широком диапазоне изменения температурно скоростных режимов деформирования была выбрана аустенитная нержавеющая сталь 08Х18Н10Т и сплав АМг6. Сталь 08Х18Н10Т была выбрана в качестве типичного материала, в котором имеет место развитая динамическая рекристаллизация при повышенных температурах, а сплав АМг6 как материал, в котором динамическая рекристаллизация может быть затруднена из-за выделения большого количества интерметаллидов.

Сплав АМг6 исследовали при температуре 300 С и 400 С в диапазоне скоростей деформаций 0.8 – 3 с-1, а сталь 08Х18Н10Т при 950 С и 1150 С с диапазоном 0.2 – 2.3 с-1. Исследуемые образцы были подвергнуты испытанию на сжатие на специализированной разрывной машине, созданной в лаборатории механики деформаций Института машиноведения УрО РАН.

Проведенные исследования показали, что модель достаточно хорошо описывает поведение нержавеющей аустенитной стали при 950 С и 1150 С . Для сплава АМг6 при температуре 300 С расчетные и экспериментальные значения также хорошо совпадают, но для температуры испытания 400 С они существенно отличаются между собой. Такое поведение можно объяснить наличием большего количества интерметаллидов в структуре сплава  в  процессе  горячей деформации при температуре 400 С, чем при температуре 300 С, которые препятствуют прохождению динамической рекристаллизации, что приводит к появлению второго цикла упрочнения. В стали 08Х18Н10Т наличие карбидов невелико, и они не являются существенным препятствием для прохождения динамической рекристаллизации.

Литература

1. Полухин П.И., Горелик С.С., Воронцов В.К. Физические основы пластической деформации. Учебное пособие для вузов. М.: Металлургия, 1982. 584 с.

2. Коновалов А.В. Вязкопластическая  модель  сопротивления металла высокотемпературной деформации. Металлы. 2005. №  5. С. 94-98.