ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ АРХИВНОЕ ХРАНЕНИЕ РАДИОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ

Ли Н.И., Сидоров Ю.Д., Исхаков О.А.

Казань, Россия

Радиографические снимки, на которых содержится информация о внутренней структуре исследуемого объекта, должны храниться продолжительное время. В некото-рых случаях, когда это касается ответственных изделий, время архивного хранения сним-ков равно времени эксплуатации этого изделия.

Сохранность радиографического снимка определяется качеством химико-фотогра-фической обработки пленки. Решающим фактором архивного хранения радиографическо-го снимка является количество «остаточного тиосульфата».

При хранении обработанной радиографической пленки химическая реакция между остаточным тиосульфатом и нитями металлического серебра, формирующего изображе-ние, вызывает обесцвечивание и снижение оптической плотности изображения. Этот эф-фект увеличивается с уменьшением размеров частичек серебра, т. е. на мелкозернистых пленках он более заметен. Чрезмерное количество тиосульфата, оставшееся в проявлен-ном слое, оказывает наибольшее действие на участках с низкой оптической плотностью. Изменения плотности или цвета изображения, вызываемые остаточным тиосульфатом, ускоряются при повышении температуры и влажности, создавая возможность разрушения изображения.

Количество тиосульфата, оставшееся в обработанной пленке, зависит, в значитель-ной степени, от состава фиксирующего раствора. Кислые дубящие фиксирующие раство-ры (которые содержат соли алюминия), действуют на желатин эмульсионного слоя так, что ион тиосульфата задерживается более прочно, чем в недубящем растворе. Однако, фиксирующий раствор без дубителя должен использоваться с осторожностью, так как же-латиновый эмульсионный слой может размягчаться, увеличивая тем самым набухаемость и затрудняя промывание, что в конечном итоге увеличивает количество остаточного тио-сульфата. Следует отметить, что в данном случае термин «тиосульфат» включает в себя и продукты его разложения: политионаты и их серебряные комплексы.

Необходимо обратить внимание, что на скорость промывания благотворно влияет солевое содержание в промывной воде. Вещества, вымываемые из эмульсионных слоев, ионизированы в водных растворах. В подобных случаях отмывать приходится их ионы, то есть заряженные частицы. Наличие одноименно заряженных ионов в промывной воде и желатине ускоряет процесс диффузии. Изоэлектрическая точка желатины лежит в интер-вале рН = 4,8-4,9. Следовательно, в обычной водопроводной воде желатин имеет отрица-тельный заряд и ускоряет вымывание отрицательно заряженного иона тиосульфата. Во всех случаях для промывания предпочтительно использовать жесткую воду и отказаться от обессоленной и дистиллированной. Однако в случае высокой жесткости необходимо умягчать воду введением веществ комплексообразователей – гексаметафосфата натрия или Трилона Б.

Известно, что количество остаточного тиосульфата в радиографическом изображе-нии до 30 мг/м2 гарантирует хранение снимка до 40 лет.

Разработана колориметрическая методика измерения остаточного серебра в слоях радиографических плёнок, позволяющая оценить качество фиксирования и промывания и, соответственно, прогнозировать сохраняемость радиографических снимков.

Литература

1. D.A Mattey, R.W Henn. Determinanion of thiosulfate and thionates in film with silver nitrat. Photographic science and engineering. 1996, V.10, №4, p. 202 – 208.