МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОКАТКИ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

Голубкова И.А., Бородин Е.М.

Екатеринбург, Россия

Компьютерное моделирование является необходимым инструментом создания современных технических объектов. В настоящее время Институтом машиноведения УрО РАН приобретена лицензия на использование программы LS-DYNA (разработка Livermore Software Technologies Corp., США), освоение которой интенсивно ведется [4]. Программа предназначена для решения существенно физически и геометрически нелинейных краевых задач. В области обработки металлов давлением LS-DYNA применяется преимущественно для решения задач ковки и штамповки. Однако большой интерес представляет решение непосредственно задач прокатки.

Для дискретизации валков и заготовки в пространстве использовалась лагранжева сетка гексагональных конечных элементов. Материал заготовки был принят изотропным, жестковязкопластичным, зависимость Т(Н), где Т – интенсивность касательных напряжений, Н – интенсивность скоростей деформации сдвига, была принята кусочно-линейной и задана в табличном виде, по данным [2]. Материал валков был принят абсолютно жестким. Тепловое взаимодействие между заготовкой, инструментом и окружающей средой не учитывалось. Трение на контактных поверхностях было принято по Кулону, с коэффициентом k=0.3.

Для минимизации функционала вариационного принципа Лагранжа был выбран метод Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шэнно (BFGS), являющийся одной из модификаций метода Ньютона [3]. Для решения системы линейных уравнений на очередной итерации поиска минимума функционала использовался метод сопряженных градиентов [1].

Схема интегрирования по временной области использовалась неявная, размер шага составлял 1 мс.

В результате расчета были получены данные по уширению полосы, её напряженному состоянию и энергосиловым параметрам процесса.

Литература

1. А.А. Амосов, Ю.А. Дубинский, Н.В. Копченова, Вычислительные методы для инженеров, М.: Высшая школа, 1994, 544 с.

2. И.Я. Тарновский, А.Н. Леванов, М.И. Поксеваткин, Контактные напряжения при пластической деформации, Металлургия, 1966, 279 с.

3. G.G. Broyden, Journal of the Institute of Mathematics and Its Applications 1970, 6, 76-90 с.

4. J.O. Hallquist, LS-DYNA 3D Theoretical Manual, Livermore Software Technologies Corporation, 1994, 925 c.