МАГНИТНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ И ТРОСОВ

Пудов В.И., Соболев А.С., Воронина С.В., Малюк В.П.

Екатеринбург, Россия

Стальные канаты применяются в ответственных технических устройствах и подвержены многократным, интенсивным, статическим и динамическим нагрузкам. Поэтому контроль их физико-механического состояния является весьма актуальной задачей. На данный момент времени, наиболее перспективный метод систематического контроля канатов и тросов связан с магнитной дефектоскопией. Обеспечение надежности и достоверности дефектоскопической аппаратуры в значительной степени зависит от совершенствования средств метрологического обеспечения.

В качестве таких средств разрабатывают имитаторы износа стальных канатов. Имитация износа канатов обеспечивается изменением площади поперечного сечения образцов. В частности, при поверке магнитных дефектоскопов типа «Интрос» используют имитаторы ИК-МДК в виде набора из стальных калиброванных проволок с разной площадью поперечного сечения и из материала соответствующего материалу контролируемых канатов [1,2]. Однако данное решение связано с изготовлением большого количества имитаторов, соответствующих материалу и типоразмерами конкретных контролируемых канатов, а это приводит к существенным производственным затратам. Кроме этого, такие имитаторы исследуются в статическом состоянии и не соответствуют в полной мере изменениям свойств материала канатов в условиях эксплуатации.

В данной работе предложено решение, связанное с разработкой комплектов в виде имитаторов – стандартных образцов (СО), полученных в результате термообработки их материала по специальному  режиму. Такой подход обеспечивает практически полную независимость влияния материала и условий эксплуатации канатов. Выбор материала СО с соответствующими физико-механическими свойствами осуществлялся на специально разработанном устройстве, с калибровкой результатов на эталонной установке.

В частности, для дефектоскопа УДК-3, предназначенного для контроля круглых, плоских и резинотроссовых канатов горно-шахтного оборудования, были изготовлены по данной методике СО из инструментальной стали У8 исследуемые прутки. После их термообработки были получены на рабочих режимах УДК-3 (амплитуды напряженности переменного магнитного поля 50 и 150 А/м при частоте 200 Гц) амплитуды магнитной проницаемости образцов в 1,5-2 раза меньшие по сравнению с таковыми для контролируемых канатов. В результате чего, обеспечивается запас по чувствительности УДК-3 более чем в 1,5 раза.

Для УДК-3 были разработаны три комплекта СО, соответствующих трём типам канатов. Каждый комплект состоит из пяти СО, имитирующих износ 0 % (исходное состояние каната) и приблизительно 90 %; 85 %; 80 % и 75 % (максимально допустимый износ). Абсолютная погрешность имитации износа СО не превысила 0,3 %, что обеспечивает получение абсолютной погрешности для УДК-3 не более 1 %.

Эффективность применения разработанных комплектов стандартных образцов была подтверждена испытанием дефектоскопов УДК-3 в практических условиях эксплуатации канатов горно-шахтного оборудования.

Таким образом, предложенная методика аттестации СО дефектоскопов существенно повышает возможности магнитного метода дефектоскопии при НК канатов.

Литература

1. Методические указания по магнитной дефектоскопии стальных канатов подъемных сооружений. Москва.  Из-во  .СП «Интрон Плюс». 2000. –19с.

2. Измеритель износа стальных канатов Интрос МДК 21.Москва. Из-во НПФ «Интрон Плюс». 1997. –47с.